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KHOA CƠ KHÍ
	Thời gian

thực hiện
	HÀN BẰNG GIÁP MÍ
	Lớp


	Bài
	Số tiết

	
	Từ:      giờ    
Đến:      giờ    
	
	
	5
	6

	I. MỤC TIÊU: Hàn được đường hàn giáp mí đúng yêu cầu kỹ thuật, trình bày được các khuyết tật và cách khắc phục
· Kiến thức: 
+ Chuẩn bị phôi hàn sạch và các loại dụng cụ, thiết bị hàn đầy đủ. 

+ Tính toán chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu, với từng lớp hàn. 

+ Trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng (1G). 

+ Hàn được mối hàn giáp mí ở vị  trí hàn bằng (1G) đúng kích thước và yêu cầu kỹ thuật. 

+ Kiểm tra đánh giá đúng chất lượng mối hàn. 

+ Lập được quy trình hàn giáp mí ở vị trí hàn bằng (1G).

· Kỹ năng:
Vận hành, sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ hàn hồ quang tay cơ bản
      + Thực hiện được những thao tác hàn (các chuyển động que hàn, góc độ que hàn). 

+ Hàn được các mối hàn hồ quang tay cơ bản trên các kết cấu hàn thông dụng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
+ Hàn các mối hàn cơ bản đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mối hàn không rỗ khí, ngậm xỉ, ít biến dạng.
· Thái độ: 
+  Thực hiện tốt công tác an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh phân xưởng.
+  Thực hiện tốt công tác an toàn và vệ sinh công nghiệp.
+  Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, cẩn thận, tỉ mỷ, chính xác, trung thực của học viên
II. ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC
1. Thiết bị: máy hàn hồ quang (sử dụng hàn que) 
2. Vật liệu: phôi thép la (4x40x100)
3. Dụng cụ: mặt nạ hàn, búa gõ xỉ, kềm gắp phôi, ….                 

4. Thời gian và số lượng: 6 tiết
III. KIẾN THỨC LIÊN QUAN:
· Chọn được đường kính que hàn: 

· Chọn được cường độ dòng điện hàn:

· Chọn được phương pháp di chuyển que hàn phù hợp:
IV. PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH:
1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ
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  Yêu cầu kỹ thuật:

                  + Mối hàn đạt kích thước theo bản vẽ
                 + Mối hàn cân đều, đẹp.

                  + Mối hàn không  lẫn xỉ, cháy chân.
2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

	TT
	Tên bước
	Thao tác / động tác
	Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật
	                       Hình vẽ minh họa

	1
	Chuẩn bị dụng cụ phôi liệu (số lượng 2):

- Lấy dấu – cắt phôi

- Nắn phôi

- Làm sạch bề mặt phôi
	- Dùng búa nguội nắn phôi tại các mép cắt phôi

- Dùng bàn chải sắt vệ sinh vị trí hàn
	Dễ gây hồ quang

Vị trí hàn không bi khuyết tật
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	Chọn chế độ hàn:
- Chọn đường kính que hàn: 
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- Chọn  cường độ dòng điện hàn:

Áp dụng công thức : 

I = ( β + α.d ).d  (A)

- Chọn phương pháp di chuyển que hàn: đường thẳng, rang cưa.bán nguyệt, xoắn ốc…
	Thay số S = 4 (S: chiều dày vật liệu hàn theo thực tế)
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 ta có d = 3 Vì mối hàn thực hiện ở vị trí bằng nên ta có thể chọn đường kính que hàn lớn để tăng năng suất do đó chung ta chọn 
→Dqh=3,2mm Trong đó:  

β,α là hệ số thực nghiệm, khi hàn bằng que hàn thép (β =20, α = 6) 

  d là đường kính que hàn 
Thay số ta có I = 116 (A). Chọn Ih = 116 (A).
	- Nhằm chọn được que hàn cho mối hàn phù hợp với kết cấu 

- Không tạo khuyết tật cho mối hàn cháy thủng; mối hàn ngấu
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	Hàn đính:
	- Mở máy hàn

 - Điều chỉnh cường độ dòng điện theo tính toán.

- Kẹp que hàn vào kìm hàn.
	- Nhằm định vị trí cố định khi tiến hành thực hiện mối hàn.
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	Tiến hành hàn

- Duy trì hồ quang cháy ổn định

- Góc độ que hàn 

- Di chuyển que hàn theo đường  thẳng, rang cưa. 


	- Đúng góc độ que hàn 

- Tốc độ di chuyển hợp lý
	- Nhằm đạt được đường hàn thẳng; đều; không bị ngậm xỉ; rỗ khí; cháy cạnh; chảy xệ; thủng mối hàn.
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	5
	Kiểm tra: 

- Tắt máy.

- Gõ xỉ.

- Kiểm tra 


	Dung bùa gõ xỉ kiểm tra mối hàn


	- đúng các yêu cầu kỹ thuật của bản vẽ đã cho. 
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3. Các khuyết tật thường gặp và khắc phục
	Các khuyết tật thường gặp
	Biện pháp khắc phục

	- Mối hàn bị cháy cạnh: Dòng điện hàn lớn, góc độ que hàn chưa hợp lý.
	Giảm cường độ dòng điện và điều chỉnh góc độ que hàn.

	- Mối hàn đóng cục, chảy xệ: Tốc độ di chuyển chậm không đều
	Tăng tốc độ di chuyển que hàn,.

	- Mối hàn không ngấu, bị đóng cục, rỗ, xỉ: Dòng điện hàn nhỏ.
	Tăng cường độ dòng điện hàn.
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