## Slide 1: Chương V: KIM LOẠI MÀU VÀ HỢP KIM MÀU
ĐỖ THỊ PHƯƠNG KHANH
L/O/G/O
KHOA CƠ KHÍ

## Slide 2: 1. ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG
1.1. ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VÀ PHÂN LOẠI HỢP KIM ĐỒNG
1.2. LATÔNG
1.3. BRÔNG
2.1. NHÔM NGUYÊN CHẤT VÀ PHÂN LOẠI HỢP KIM NHÔM
2.2. HỢP KIM NHÔM
2. NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM

## Slide 3: 1. ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG
1.1. ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VÀ PHÂN LOẠI HỢP KIM ĐỒNG
Đồng là kim loại chỉ có một dạng thù hình.
Mạng tinh thể là lập phương diện tâm
- Đồng có màu đỏ nên gọi là đồng đỏ, đồng có các đặc tính sau:
- Khối lượng riêng lớn  = 8,94 g/cm3;
- Tính chống ăn mòn cao (Cu2O );
- Tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao;
- Nhiệt độ nóng chảy cao tonc = 10830C;
- Rất dẻo, dễ biến dạng: b = 160MPa; 0,2 = 35MPa,
- Độ cứng 40HB, sau biến dạng nguội b = 450MPa; 0,2 = 400MPa
- Tính công nghệ tốt và ít ma sát
1.1.1 Các đặc tính của đồng đỏ

## Slide 4
Theo tính công nghệ các hợp kim đồng cũng được chia ra hợp kim biến dạng và hợp kim đúc, nhưng thông dụng là phân loại theo thành phần hóa học: latông và brông.
1.1.2 Phân loại hợp kim đồng

## Slide 5: 1.1.3 Ký hiệu đồng và hợp kim đồng
Ký hiệu Việt Nam: Cu1(99,9% Cu); Cu2 (99,7% Cu);Cu3 (99,5% Cu).

## Slide 6: 1.2-Đồng thau - Latông
Latông đơn giản là hợp kim chỉ có hai nguyên tố Cu và Zn. Giản đồ trạng thái Cu-Zn là giản đồ trạng thái rất phức tạp, tạo nên rất nhiều pha, song trong thực tế chỉ dùng loại có ít hơn 45%Zn nên chỉ gặp hai pha và
Latông một pha có ít hơn 39%Zn với đặc tính là có độ dẻo cao (hơn đồng) độ bền tương đối cao, rẻ hơn đồng, thường sử dụng latông một pha thay đồng. Do có tính dẻo cao, latông đơn giản được cán nguội thành các bán thành phẩm làm các chi tiết máy qua dập.
- Latông hai pha + có nhiều hơn 39%Zn, có độ bền độ cứng cao hơn, nhưng độ dẻo thấp hơn loại một pha .
Thường dùng latông hai pha với mác LCuZn40 (Д60) với 40%Zn ở dạng tấm, băng, ống để làm các chi tiết dập yêu cầu cao.
Đồng thau đơn giản

## Slide 7: 1.2-Đồng thau - Latông
- Latông phức tạp là loại hợp kim ngoài Cu, Zn là các nguyên tố chủ yếu ra còn đưa vào thêm các nguyên tố đặc biệt khác để cải thiện một số tính chất của hợp kim, đó là Pb, Al, Ni.
Cho Pb vào latông để làm tăng tính cắt gọt, vì Pb không hòa tan mà nằm ở dạng hạt riêng lẽ làm phoi dễ gãy.
Cho Sn vào latông là để làm tăng tính chống ăn mòn trong nước biển, ví dụ LCuZn36AlNi2 dùng làm ống và chi tiết máy của tàu biển.
Cho Al và Ni vào latông là để làm tăng cơ tính (ví dụ mác ДAH 59-3-2 có 59%Cu, 3%Al, 2%Ni, còn lại 36%Zn) có giới hạn bền cao tới 500 N/mm2, = 42%
Việt Nam ký hiệu latông bắt đầu bằng chữ L, tiếp theo là Cu và đến các nguyên tố với thành phần kèm theo
Đồng thau phức tạp

## Slide 8: 1.3 - Đồng thanh - Brông
Brông thiếc
Brông chì
BRÔNG
Brông nhôm
Brông berili
1.3.2 Brông nhôm
1.3.1 Brông thiếc
1.3.3 Brông chì
1.3.4 Brông berili

## Slide 9: 1.3 - Đồng thanh - Brông
1.3.1 Brông thiếc
- Brông thiếc là hợp kim của đồng với nguyên tố hợp kim chủ yếu là thiếc (Sn).
- Giản đồ trạng thái Cu-Sn rất phức tạp vì tạo nên nhiều pha, song chỉ dùng brông thiếc với hàm lượng Sn <15% nên chỉ gặp hai pha và .
- Brông thiếc có những đặc điểm sau:
- Độ bền cao, độ dẻo tốt (chỉ khi > 8% Sn độ dẻo mới kém) do vậy trong thực tế thường dùng với 4÷8%Sn.
- Tính đúc tốt, khả năng điền đầy khuôn lớn do ít co (độ co < 1%) tuy mật độ vật đúc không cao nhưng lại thể hiện được rõ nét thành khuôn, nên thường dùng để đúc mỹ nghệ, tượng, chuông v.v…

## Slide 10: 1.3 - Đồng thanh - Brông
1.3.1 Brông thiếc
- Chống ăn mòn cao đặc biệt trong môi trường ẩm, biển.
- Được hợp kim hóa với các nguyên tố như Zn (để làm tăng cơ tính); Pb để làm giảm ma sát và tăng tính cắt gọt, ví dụ như BCuSn4Zn4Pb4
- Các mác brông thiếc điển hình là BCuSn4Zn4Pb4, BCuSn5Zn2Pb5 v.v… được dùng làm bạc lót, bánh răng.

## Slide 11: 1.3 - Đồng thanh - Brông
- Là hợp kim của đồng và nhôm, thường dùng với %Al < 10% (chỉ có một pha α, dẻo như BCuA15, BCuA17, BCuAl10 v.v…)
- Có độ bền độ cứng cao nhưng vẫn dẻo cao. Khi %Al > 10% có thêm pha γ làm tăng độ bền ( b = 600 N/mm2), độ dẻo kém hơn.
- Được hợp kim hóa bằng Fe, Ni v.v… để nâng cao độ bền, như BCuAl9Fe4 v.v…
- Dùng làm các chi tiết máy như bánh răng, ổ trượt (tải trọng nặng), máy cán cao su v.v… trong các môi trường ăn mòn như không khí ẩm, nước
1.3.2 Brông nhôm

## Slide 12: 1.3 - Đồng thanh - Brông
1.3.3 Brông chì
Brông chì là hợp kim của đồng với nguyên tố hợp kim chủ yếu là chì (Pb). Pb để làm giảm ma sát và tăng tính cắt gọt, - ví dụ như BCuSn4Zn4Pb4

## Slide 13: 1.3 - Đồng thanh - Brông
- Là loại hợp kim đồng có giới hạn đàn hồi không kém gì thép đàn hồi (đh = 1000 N/mm2), có độ cứng và tính chống ăn mòn cao.
- Thường dùng với Be2% với mác BCuBe2. Để đạt được tính đàn hồi và cứng cao phải qua tôi và hóa già nhân tạo. Tôi 800o C để được dung dịch rắn quá bão hòa, sau đó hóa già ở 320o C trong 2 giờ để các pha cứng phân tán được tiết ra làm cho độ bền tăng lên.
- Việt Nam ký hiệu brông bắt đầu bằng chữ B, tiếp theo là Cu, đến các nguyên tố với thành phần kèm theo.
1.3.4 Brông berili

## Slide 15: 2. NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM
1.1. ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VÀ PHÂN LOẠI HỢP KIM NHÔM
Nhôm là kim loại có màu sáng bạc, khối lượng riêng 2,7g/cm3,
nhiệt độ nóng chảy 660oC, dẫn nhiệt và điện rất tốt sau đồng và bạc.
- Chịu ăn mòn tốt trong môi trường không khí ẩm do hình thành trên bề mặt lớp oxit (Al2O3) nhôm bền chắc. Lớp này làm cho nhôm có màu trắng.
- Ở trạng thái ủ, nhôm rất dẻo nên dễ dát mỏng và kéo sợi.
- Nhôm thường có các tạp chất Fe (có hại vì tạo thành hợp chất FeAl3, làm xấu tính dẻo của nhôm) và Si (không có hại).
- Khác với đồng, khi nung nóng nhôm ở 77oC, 150 ngày độ bền của nhôm không giảm.
- Tính dẫn nhiệt và dẫn điện cao
2.1.1 Các đặc tính của nhôm nguyên chất

## Slide 16: 2. NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM
1.1. ĐỒNG NGUYÊN CHẤT VÀ PHÂN LOẠI HỢP KIM NHÔM
- Nhược điểm
+ Nhiệt độ chảy thấp (6600 C) tuy dễ nấu luyện nhưng không chịu được nhiệt độ cao.
+ Độ bền thấp b = 60 N/mm2, 0,2 = 20 N/mm2, mềm.
Độ rắn khoảng 25 HB tức chỉ bằng 1/4 ÷ 1/6 của sắt, song rất dẻo, dễ biến dạng, cắt, kéo.
Nên nói chung trong chế tạo máy không dùng nhôm nguyên chất mà chỉ dùng hợp kim nhôm.
2.1.1 Các đặc tính của nhôm nguyên chất

## Slide 17
1.1.2 Phân loại hợp kim nhôm
Hợp kim nhôm thường được chia thành hai nhóm: hợp kim nhôm biến dạng và hợp kim nhôm đúc.

## Slide 18: 1.1.3 Ký hiệu nhôm nguyên chất
- Theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN1659–75 ký hiệu: Al1A (99,99% Al); Al2A (99,95% Al); Al3A (99,90% Al).
- Nhôm kỹ thuật được dùng làm các đồ dùng gia đình: xoong, nồi hay các chi tiết ít chịu tải.

## Slide 19: 2.2. HỢP KIM NHÔM
Hợp kim nhôm biến dạng được sản xuất bằng các phương pháp biến dạng dẻo như cán, kéo v.v… Sản phẩm ở dạng sợi, thanh, tấm, lá. Gồm hai loại:
Hợp kim nhôm biến dạng không hóa bền được bằng nhiệt luyện
- Chỉ có một pha là dung dịch rắn α, không có chuyển biến pha nên không hóa bền được bằng nhiệt luyện. Khi nung nóng lên quá đường giới hạn hòa tan (5200 C), các pha CuAl2II hòa tan vào dung dịch rắn và khi làm nguội nhanh, ta vẫn được dung dịch rắn quá bão hòa với = 250 N/mm2. Như vậy sau khi tôi độ bền có tăng lên nhưng không đáng kể.
- Hàm lượng nguyên tố hợp kim thấp.
2.2.2 Hợp kim nhôm biến dạng

## Slide 20: 2.2. HỢP KIM NHÔM
- Gồm có ba nhóm:
+ Hợp kim có 99%Al; 0,12%Cu, tạp chất Fe, Si; được dùng làm các sản phẩm dạng tấm.
+ Hợp kim Al-Mn có 1,25%Mn, được sử dụng để chế tạo các sản phẩm bằng biến dạng nguội hoặc nóng.
+ Hợp kim Al-Mg có (1-5)%Mg; 0,2%Cr; được dùng làm các sản phẩm có dạng tấm phục vụ cho công nghiệp xe hơi, tàu thủy.v.v…
2.2.2 Hợp kim nhôm biến dạng

## Slide 21
Hợp kim nhôm biến dạng hóa bền được bằng nhiệt luyện
Loại hợp kim nhôm này có hàm lượng nguyên tố hợp kim cao hơn nhóm trên.
Ở nhiệt độ thường, gồm hai pha: pha dung dịch rắn α trên và một pha CuAl2II thứ hai. Khi tăng nhiệt độ lên có chuyển biến pha nên hóa bền được bằng nhiệt luyện (tôi và hóa già).
Duyra là hợp kim Al-Cu-Mg, với khoảng 4,5%Cu, khoảng 1,5%Mg, khoảng 0,6%Mn; sau nhiệt luyện, độ bền (σb) đạt được khoảng 42÷47 KG/mm2. Được dùng làm các loại khung, dầm, ống trong chế tạo máy bay, vận tải, xây dựng v.v…

## Slide 22
Hợp kim Al-Mg-Si, khoảng 1%Mg, khoảng 0,6% Si, 0,3%Cu, 0,2%Cr; độ bền sau nhiệt luyện khoảng 29KG/mm2. Thường làm các kết cấu khung, dàn.
Hợp kim Al-Zn-Mg-Cu có 5,6%Zn, 2,5%Mg, 1,6%Cu và 0,25%Cr; có độ bền sau nhiệt luyện khoảng 51KG/mm2. Đây là nguyên liệu chủ yếu trong công nghiệp hàng không.
Ký hiệu Việt Nam (TCVN 1859 – 75) ví dụ như AlCu4Mg2Mn.

## Slide 23
Hợp kim Al-Mg-Si, khoảng 1%Mg, khoảng 0,6% Si, 0,3%Cu, 0,2%Cr; độ bền sau nhiệt luyện khoảng 29KG/mm2. Thường làm các kết cấu khung, dàn.
Hợp kim Al-Zn-Mg-Cu có 5,6%Zn, 2,5%Mg, 1,6%Cu và 0,25%Cr; có độ bền sau nhiệt luyện khoảng 51KG/mm2. Đây là nguyên liệu chủ yếu trong công nghiệp hàng không.
Ký hiệu Việt Nam (TCVN 1859 – 75) ví dụ như AlCu4Mg2Mn.

## Slide 24: 2.2.3 Hợp kim nhôm đúc
Có hàm lượng nguyên tố hợp kim cao (hơn hai nhóm trên)
Là hợp kim cùng tinh hoặc gần cùng tinh, có tính đúc cao, có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất trong các hợp kim nhôm, dùng để chế tạo các sản phẩm bằng phương pháp đúc. Các hợp kim nhôm đúc thông dụng là Al-Si, Al-Cu, Al-Mg v.v…
Ký hiệu Việt Nam (TCVN 1859 – 75), ví dụ như AlSi4Cu5Đ.

## Slide 25: 2.2.3 Hợp kim nhôm đúc
Hợp kim nhôm đúc Al-Si, còn gọi là silumin đơn giản có (10÷13)%Si; có tính đúc cao, độ bền và độ dẻo khá thấp (13KG/mm2; 3%). Dùng để đúc định hình các chi tiết phức tạp.
Hợp kim nhôm đúc Al-Si có thêm các nguyên tố hợp kim như Cu, Mg, Zn, Mn v.v… có độ bền cao hơn (20÷25)KG/mm2, độ dẻo (1÷6)% (sau nhiệt luyện) dùng làm piston do nhẹ và ít bị kẹt hơn piston gang, ví dụ hợp kim nhôm AlSi4Cu4Zn4, AlSi12MgCu2, AlSi12MgCu.

## Slide 26: Thank You!
dothiphuongkhanh@lttc.edu.vn