## Slide 1: ĐỖ THỊ PHƯƠNG KHANH
Chương VI: VẬT LIỆU HỮU CƠ VÀ VẬT LIỆU COMPOZIT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ

## Slide 2: Contents
1.1. CHẤT DẺO
1.1.1 Tính chất chung, phân loại
    1.1.2. Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
1.2. CAO SU
1.2.1. Cấu tạo và tính chất
1.2.2 Thành phần đơn pha chế và công dụng các chất phụ gia
1. CHẤT DẺO VÀ CAO SU
1.2.3 Các loại cao su thông dụng chung

## Slide 3: 1.1. CHẤT DẺO
Chất dẻo là vật liệu nhân tạo, nhận được trên cơ sở các polyme hữu cơ. Chất dẻo khi nung nóng thì mềm ra, rất dẻo, khi có lực ép chúng dễ dàng tạo thành những sản phẩm có hình dáng nhất định và được giữ nguyên dạng cho đến khi nguội hẳn.
KHÁI NIỆM

## Slide 4: 1.1. CHẤT DẺO
TÍNH CHẤT CHUNG
- Có tính dẫn nhiệt thấp. Có hệ số dãn nở nhiệt nhỏ.
- Trong suốt về quang học.
- Không bị ăn mòn và có tính ổn định hóa học cao.
- Tính ma sát và chống ma sát đều tốt. Độ bền cơ học của một số loại chất dẻo tương đương với thép (b = 3 ÷100 KG/mm2 hoặc cao hơn).
- Có tính công nghệ tốt (dễ tạo hình, ép, dán, hàn, gia công cắt gọt).
- Nhược điểm chủ yếu của chất dẻo là tính ổn định nhiệt không cao, mođun đàn hồi thấp, độ dai va đập thấp hơn kim loại và hợp kim, dễ bị lão hóa

## Slide 5: 1.1.1.2 PHÂN LOẠI
Chất dẻo nhiệt dẻo có thể tái sinh được. Khi tạo hình có độ co nhỏ (1÷3%), tính đàn hồi cao, ít dòn và có khả năng hóa bền định hướng được. Thông thường chất dẻo nhiệt dẻo không dùng chất độn. Gần đây người ta cho thêm chất độn vào chất dẻo dưới dạng vật liệu compozit
Chất dẻo nhiệt rắn nhờ có chất đông cứng chuyển chất dẻo từ trạng thái chất liên kết sang trạng thái chất ổn định nhiệt có tổ chức mạch không gian bền nhưng dòn. Độ co lớn (đến 10÷15%). Loại này thường phải dùng chất độn
Theo công dụng: chất dẻo chịu lực và chất dẻo không chịu lực.
Theo đặc tính của chất liên kết

## Slide 6: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
- Polyetylen là chất dẻo không màu, không mùi, không vị, độ cứng không cao. PE là polyme tinh thể, loại PE mật độ thấp (PE-LD) chứa 55÷65% pha tinh thể, còn loại mật độ cao (PE-HD) chứa 74÷90% pha tinh thể.
- Ở nhiệt độ thường PE bền trong axit sunfuric, axit nitric loãng và các axit HCl, H3PO4 đậm đặc
Công dụng: Chế tạo PE màng và tấm bằng cách đùn polyme tỷ trọng thấp, nóng chảy trên 160oC qua khe vòng hoặc phẳng. Màng PE dùng làm túi bao gói, áo đi mưa, khăn trải bàn v.v
Hình 20.1 Một số sản phẩm từ nhựa PE
1.1.2.1 polyetylen (PE)
Notes: Content Layouts

## Slide 7: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
Polyproylen (PP)
2
Polypropylen là chất dẻo trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Là chất dẻo kết tinh với mức độ tinh thể hóa 56÷63%.
Đặc tính: Tính bền cơ học cao (bền xé và bền kéo đứt), khá cứng vững, không mềm dẻo như PE, không bị kéo giãn dài do đó được chế tạo thành sợi. Đặc biệt khả năng bị xé rách dễ dàng khi có một vết cắt hoặc một vết thủng nhỏ.
Trong suốt, độ bóng bề mặt cao cho khả năng in ấn cao, nét in rõ.
PP không màu không mùi,không vị, không độc. PP cháy sáng với ngọn lửa màu xanh nhạt, có dòng chảy dẻo, có mùi cháy gần giống mùi cao su
Hình 20.2 Hạt nhựa PP
Notes: Content Layouts

## Slide 8: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
Polyproylen (PP)
2
Chịu được nhiệt độ cao hơn 100oC. Tuy nhiên nhiệt độ hàn dán mí (thân) bao bì PP (140oC), cao so với PE - có thể gây chảy hư hỏng màng ghép cấu trúc bên ngoài, nên thường ít dùng PP làm lớp trong cùng.
Có tính chất chống thấm O2, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác.
Notes: Content Layouts

## Slide 9: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
Polyproylen (PP)
2
Chịu được nhiệt độ cao hơn 100oC. Tuy nhiên nhiệt độ hàn dán mí (thân) bao bì PP (140oC), cao so với PE - có thể gây chảy hư hỏng màng ghép cấu trúc bên ngoài, nên thường ít dùng PP làm lớp trong cùng.
Có tính chất chống thấm O2, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác.
Công dụng: Dùng làm bao bì một lớp chứa đựng bảo quản thực phẩm, không yêu cầu chống oxy hóa một cách nghiêm nhặt.
Notes: Content Layouts

## Slide 10: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
Polyproylen (PP)
2
Tạo thành sợi, dệt thành bao bì đựng lương thực, ngũ cốc có số lượng lớn.
PP cũng được sản xuất dạng màng phủ ngoài đối với màng nhiều lớp để tăng tính chống thấm khí, hơi nước, tạo khả năng in ấn cao, và dễ xé rách để mở bao bì (do có tạo sẵn một vết đứt) và tạo độ bóng cao cho bao bì.
Dùng làm chai đựng nước, bình sữa cho bé, hộp bảo quản thực phẩm.
Một số sản phẩm làm từ nhựa PP có khả năng chịu nhiệt tốt dùng được trong lò vi sóng
Notes: Content Layouts

## Slide 11: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.3 Polystyren (PS)
1.1.2.3 Polystyren (PS)
Polystyren là chất dẻo trong suốt, cứng, chắc, không mùi, không vị, cháy nhiều khói, dễ gia công bằng phương pháp ép và đúc dưới áp suất, chịu ăn mòn hóa học tốt, cách điện tốt.
Notes: Content Layouts

## Slide 12: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
Loại 1:
Nhựa PS (HIPS - High Impact Polystyrene) có khả năng chịu lực tốt, dùng làm vỏ xe máy, vỏ tivi, hộp, khay đựng bánh kẹo, hũ sữa chua, hũ yaout, làm chén, đĩa loại dùng một lần v.v… Hạt nhựa PS (HIPS): Sản phẩm làm từ nhựa PS (HIPS).
2
1.1.2.3 Polystyren (PS)
Nhựa PS (Polystyrene) thường cứng và giòn.
Nhựa PS được chia thành 2 loại khác nhau
Nhựa PS (GPPS - General Purpose Polystyrene) có màu trong suốt. Hạt nhựa PS (GPPS) có ứng dụng rất rộng như làm vỏ hộp đựng mứt, bánh kẹo, lọ mỹ phẩm, cánh quạt v.v... tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật và giá thành sản phẩm, nhựa v.v...
Loại 2:
Hình 20.3 Hạt nhựa PS
Notes: Content Layouts

## Slide 13: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.4 Teflon (PTFE)
- Không bám dính bề mặt với bất cứ loại vật liệu nào. - Độ cách điện đạt mức lý tưởng.
- Khả năng chịu nhiệt cao, nhiệt độ làm việc và nhiệt độ nóng chảy cao. Nhiệt độ nóng chảy của teflon là 6000K (327 ° C, 620° F). Nó duy trì độ bền cao, độ dẻo dai và tự bôi trơn ở nhiệt độ thấp xuống còn 5 K (-268,15°C; -450,67°F ), và tính linh hoạt tốt ở nhiệt độ trên 194 K (-79°C; -110° F).
Hình 20.4 Nhựa Teflon
Notes: Content Layouts

## Slide 14: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.4 Teflon (PTFE)
Chịu hóa chất tốt, PTFE không phản ứng với bất kỳ hóa chất nào
- Không độc hại, do đó teflon được sử dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm cũng như dược phẩm
Hình 20.5 Sản phẩm từ nhựa PTFE
Notes: Content Layouts

## Slide 15: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.5 Polyamide (PA)
1.1.2.5 Polyamide (PA)
PA có độ chịu nhiệt tốt từ 80 ÷ 120oC, có thể được sử dụng trong thời gian ngắn với nhiệt độ lên đến 200oC. Tính chống mài mòn cao.
Việc sử dụng sợi thủy tinh và các chất phụ gia khác có thể cải thiện các tính chất cơ học của PA (mô đun đàn hồi và độ bền).
Mật độ, độ ẩm cân bằng và độ co thay đổi tùy theo chất phụ gia sử dụng trong PA.
Notes: Content Layouts

## Slide 16: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.5 Polyamide (PA)
PA không có khả năng chống axit vô cơ, dung dịch kiềm mạnh, axit formic, phenol, Cresol và glycol.
Hầu hết các nhựa PA là dễ cháy và bắt đầu phân hủy ở mức trên 300o C. Trên 450 ÷ 500oC trở lên PA tự duy trì sự cháy khi nguồn phát lửa được lấy ra
Hình 20.6 Nhựa PA tấm
Notes: Content Layouts

## Slide 17: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.6 Polyurethane (PU)
Polyurethane là vật liệu duy nhất có tính đàn hồi hơn cao su và bền bỉ dẻo dai hơn kim loại. Nó là vật liệu có dải độ cứng khá rộng (từ mềm mịn đến cứng rắn), có tính kháng dầu, chống xé rách, chống trầy xước và chịu mài mòn cao hơn cao su nhiều lần. So với nhựa, PU có khả năng chịu nén, chống co dãn và chống va đập tuyệt vời. Chính vì lẽ đó mà nó được sử dụng thay thế cao su và nhựa trong nhiều lĩnh vực – cho phép giảm thời gian bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tiết kiệm tài chính.
Notes: Content Layouts

## Slide 18: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.6 Polyurethane (PU)
Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính là tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch polyurethane, là một vật liệu nhựa cao cấp được áp dụng sản xuất trong nhiều lĩnh vực.
Vì polyurethane là vật liệu duy nhất có tính đàn hồi và độ bền cao hơn cao su, dẻo dai và bền bỉ, là vật liệu có dải độ cứng khá rộng (từ mềm mịn đến cứng rắn), có tính kháng dầu, chống xé rách, chống trầy xước và chịu mài mòn cao hơn cao su nhiều lần, so với nhựa thông thường.
PU có khả năng chịu nén chống co giãn và chống va đập tuyệt vời, chính vì lẽ đó mà nó được sử dụng thay thế cao su và nhựa trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như tấm nhựa PU dùng làm vật liệu cách âm cách nhiệt, nội thất ô tô, tàu xe, chất chống thấm, vật liệu trang trí nội thất
Notes: Content Layouts

## Slide 19: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.7 Thủy tinh hữu cơ
- Thủy tinh hữu cơ là chất dẻo nhiệt dẻo trong suốt, vô định hình, không màu, đàn hồi, mềm hoặc dính ở nhiệt độ thường.
- Thủy tinh hữu cơ rất nhẹ, khối lượng riêng  = 1,18 g/cm3 (nhẹ hơn 2 lần so với thủy tinh silicat).
- Thủy tinh hữu cơ dùng để sản xuất các tấm chắn gió trên ôtô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay v.v… chế tạo các thanh, ống bằng phương pháp đúc.
Notes: Content Layouts

## Slide 20: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.8 Polyethylene terephthalate (PET)
Polyethylene terephthalate (được gọi là PET, PETE hoặc PETP hoặc PET-P) là nhựa nhiệt dẻo, thuộc loại nhựa polyester và được dùng trong tổng hợp xơ sợi, vật đựng đồ uống, thức ăn và các loại chất lỏng; có thể ép phun để tạo hình; và trong kỹ nghệ thường kết hợp với xơ thủy tinh. PET là một trong số những nguyên vật liệu sử dụng trong việc sản xuất sợi thủ công.
Notes: Content Layouts

## Slide 21: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
2
1.1.2.8 Polyethylene terephthalate (PET)
Các đặc tính của PET được quyết định bởi quá trình xử lý nhiệt, nó có thể tồn tại cả hai dạng: vô định hình (trong suốt) và ở dạng kết tinh (màu trắng đục). Monomer của PET có thể được tổng hợp bởi phản ứng ester hóa giữa acid terepthalic và ethylene glycol tạo ra nước, hoặc phản ứng transester hóa giữa ethylene glycol và dimethyl terepthalate, methanol là sản phẩm. Sự polymer hóa được tiến hành bởi một quá trình đa trùng ngưng của các monomer (ngay lập tức sau quá trình ester hóa hoặc transester hóa) với ethylene glycol là sản phẩm (ethylene glycol được thu hồi trong sản xuất).
Notes: Content Layouts

## Slide 22: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
PET là một loại bao bì thực phẩm quan trọng có thể chế tạo màng hoặc tạo dạng chai lọ do các tính chất sau:
- Bền cơ học cao, có khả năng chịu đựng lực xé và lực va chạm, chịu đựng sự mài mòn cao, có độ cứng vững cao.
- Trơ với môi trường thực phẩm.
- Trong suốt.
- Chống thấm khí O2, và CO2 tốt hơn các loại nhựa khác
Hầu hết công nghiệp PET trên thế giới là tổng hợp sợi (chiếm 60%) cung cấp cho khoảng 30% nhu cầu của thế giới. Trong lĩnh vực vải sợi, PET được ứng dụng làm polyester kết hợp với cotton. Hầu hết, PET được ứng dụng đùn ép tạo sản phẩm
2
1.1.2.8 Polyethylene terephthalate (PET)
Notes: Content Layouts

## Slide 23: 1.1.2 -Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, PAN, thủy tinh hữu cơ, PET
Công dụng: Do tính chống thấm rất cao nên PET được dùng làm chai, bình đựng nước tinh khiết, nước giải khát có gas v.v….
- Khi được gia nhiệt đến 200oC hoặc làm lạnh ở – 90oC, cấu trúc hóa học của mạch PET vẫn được nguyên, tính chống thấm khí hơi vẫn không thay đổi khi nhiệt độ khoảng 100oC
2
1.1.2.8 Polyethylene terephthalate (PET)
Notes: Content Layouts

## Slide 24
1.2. CAO SU
1.2.1. Cấu tạo và tính chất
Cao su là một loại vật liệu kỹ thuật có đặc tính đặc biệt là khả năng đàn hồi cao. Cao su là một polyme hữu cơ mà ở nhiệt độ thường nó đã ở trạng thái đàn hồi cao, khả năng biến dạng đàn hồi ở nhiệt độ trong phòng có thể đến 1000% (kim loại nhỏ hơn 1%). Mođun đàn hồi thấp E = 0,1÷1 KG/mm2. Cao su chịu kéo tốt nhưng chịu nén rất kém. Cao su không thấm khí, không thấm nước, ổn định trong các môi trường tẩy rửa, cách điện tốt, có mật độ thấp.

## Slide 25
1.2. CAO SU
1.2.1. Cấu tạo và tính chất
Về tính chất, cao su là polyme nhiệt dẻo. Khi cho lưu hùynh vào cao su ta nhận được cấu tạo mạch không gian gọi là cao su được lưu hóa. Phụ thuộc vào lượng lưu huỳnh đưa vào cao su độ dày đặc của mạch lưới có khác nhau. Cao su thiên nhiên chưa lưu hóa có độ bền b = 0,10÷0,15 KG/mm2, sau khi lưu hóa b = 3,5 KG/mm2 đồng thời tăng độ cứng và tăng tính chống mài mòn.

## Slide 26
1.2. CAO SU
1.2.2 Thành phần đơn pha chế và công dụng các chất phụ gia
Ngoài cao su đóng vai trò chất liên kết, các chất phụ gia cho vào được chia ra các loại: chất lưu hóa, chất xúc tiến lưu hóa, chất chống lão hóa, chất hóa dẻo, chất độn v.v…
1
2
3
4
1.2.2.1 Chất lưu hóa
1.2.2.2 Chất chống lão hóa
1.2.2.3. Chất hóa dẻo
1.2.2.4 Chất độn

## Slide 27
1.2. CAO SU
1.2.2.1 Chất lưu hóa
Chất lưu hóa nguyên thủy và thông dụng nhất là lưu huỳnh trộn với cao su thiên nhiên hoặc cao su butadiene và các cao su nguyên liệu khác khi nung lên 140÷160oC, tạo mối liên kết ngang giữa các mạch cao su, chuyển cao su dạng mạch thẳng thành mạch lưới không gian.
1.2.2.1 Chất lưu hóa

## Slide 28
1.2. CAO SU
1.2.2.2 Chất chống lão hóa
Nguyên nhân lão hóa chủ yếu của cao su là cao su bị oxi hóa trong quá trình sử dụng. Khi có ánh sáng và oxi tác dụng thì trên bề mặt cao su bị lão hóa. Ngoài ra các tia tử ngoại, tia cực tím và tia hồng ngoại cũng có tác dụng làm lão hóa mạnh hơn.
1.2.2.2 Chất chống lão hóa

## Slide 29
1.2. CAO SU
1.2.2.3. Chất hóa dẻo
1.2.2.3. Chất hóa dẻo
Chất hóa dẻo có tác dụng làm tăng tính dẻo, tính đàn hồi của cao su, tăng tính chịu lạnh, hạ thấp nhiệt độ thủy tinh hóa, làm dễ dàng tính công nghệ.
Khi dùng cao su thiên nhiên hoặc cao su cloropren, cao su butyl có thể không cần dùng chất độn, tất cả các cao su tổng hợp còn lại đều phải dùng chất độn. Chất độn có tác dụng tăng độ bền kéo dứt đối với cao su thiên nhiên sau khi lưu hóa lên 1,6 ÷ 2 lần, đối với cao su tổng hợp tăng đến 8 ÷ 10 lần.
1.2.2.4 Chất độn

## Slide 30
1.2. CAO SU
1.2.3 Các loại cao su thông dụng
1.2.3.1 Cao su thiên nhiên
Cao su thiên nhiên lấy từ mủ của một loại cây rừng nguồn gốc từ các rừng nhiệt đới châu Á và châu Mỹ La Tinh.
Cấu tạo mạch phân tử cao su thiên nhiên gồm các mắt xích chuỗi dài của một số lớn các nhóm izopenten.
1.2.3.2 Cao su divinyl (C4H6)n
Divinyl hay butadien là tên gọi của monome ban đầu để tổng hợp thành cao su butadien, có công thức (C4H6)n.
1.2.3.3 Cao su poliizopren
Người ta có thể tổng hợp được cao su izopren có cấu tạo tương tự như cao su thiên nhiên (C5H8)n.

## Slide 31: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.1. CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT
- Từ compozit xuất phát từ một thuật ngữ tiếng Pháp là composite nghĩa là vật liệu phối hợp.
- Vật liệu compozit là loại vật liệu gồm hai hay nhiều vật liệu khác nhau kết hợp lại, trong đó các ưu điểm của mỗi loại vật liệu thành phần được phối hợp với nhau, hoặc tạo nên một loại vật liệu có chất lượng mới hoàn toàn mà nếu đứng riêng rẽ thì không một loại vật liệu thành phần nào có thể đáp ứng được, còn nhược điểm của mỗi vật liệu thành phần thì được khắc phục.
2.1. 1 Quy luật kết hợp
Notes: Content Layouts

## Slide 32: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.1. CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT
2.1.2 Liên kết nền – cốt
2.1.2 Liên kết nền – cốt
Vật liệu compozit có hai thành phần chính là vật liệu cốt và vật liệu nền.
- Nhiệm vụ chính của vật liệu cốt là chịu tải trọng nên phải có độ bền cao. Vật liệu cốt thường ở dạng sợi như sợi cacbon, sợi thủy tinh, sợi bo, sợi polyme, sợi kim loại, sợi graphit hoặc có thể ở dạng hạt như hạt cacborun (SiC), corindon (Al2O3), cacbit bo (B4C) v.v…
- Vật liệu nền thực hiện nhiệm vụ chất liên kết tạo nên sự liên kết tốt giữa các thành phần cốt. Vật liệu nền là các vật liệu có tính dẻo cao. Vật liệu nền thông dụng chia ra ba loại: polyme, cacbon và kim loại dẻo. Vật liệu nền polyme thường là các polyeste, vật liệu nền kim loại thường là nhôm, đồng, niken.
Notes: Content Layouts

## Slide 33: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.1. CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT
2.1.2 Liên kết nền – cốt
- Là vật liệu nhiều pha, các pha không hòa tan vào nhau và phân cách bằng ranh giới pha, trong đó nền là pha liên tục còn cốt là các pha gián đoạn.
- Trong compozit, tỷ lệ, hình dáng, kích thước cũng như sự phân bố của nền và cốt tuân theo các quy định thiết kế trước.
- Tính chất của các pha thành phần được phối hợp để tạo nên tính chất chung của compozit.
Tuy nhiên, phải lựa chọn sao cho các tính chất tốt của vật liệu thành phần có thể kết hợp với nhau và phát huy được trên cơ sở các tính toán và các vật liệu thành phần cốt và nền phải chọn sao cho có hệ số dãn nở nhiệt phải gần bằng nhau để bảo đảm tính truyền lực liên tục giữa cốt và nền trong quá trình làm việc.
Đặc điểm chính của vật liệu compozit
Notes: Content Layouts

## Slide 34: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.1. CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT
    2.1.2- Phân loại
2
Compozit nền kim loại
- Phân loại theo bản chất của nền có:
1
Compozit nền chất dẻo
3
Compozit nền gốm
4
Compozit nền hỗn hợp nhiều pha
Notes: Content Layouts

## Slide 35: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.1. CẤU TẠO CỦA VẬT LIỆU COMPOZIT
    2.1.2- Phân loại
Hình dạng, kích thước, hàm lượng và sự phân bố của cốt là những yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến tính chất của compozit. Compozit cốt hạt và cốt sợi khác nhau ở kích thước hình học của cốt: cốt sợi có tỷ lệ chiều dài trên đường kính khá lớn, còn cốt hạt là các phần tử đẳng trục
Phân loại theo hình học hoặc đặc điểm cấu trúc của cốt có thể phân thành ba nhóm: compozit cốt hạt, compozit cốt sợi và compozit cấu trúc.
Compozit cấu trúc là các bán thành phẩm trong đó thông dụng nhất là dạng lớp và dạng tấm, được cấu thành từ vật liệu đồng nhất, phối hợp với các compozit khác.
Notes: Content Layouts

## Slide 36: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.2. CÁC LOẠI VẬT LIỆU COMPOZIT THÔNG DỤNG
2.2.1. Sợi thủy tinh
Compozit sợi thủy tinh là loại compozit thông dụng nhất hiện nay gồm cốt là các sợi thủy tinh vô cơ chất lượng cao, nền bằng chất dẻo nhiệt dẻo hoặc chất dẻo nhiệt rắn
cc
Ưu điểm
- Có độ bền cao,
- Chịu va đập tốt hơn compozit sợi cacbon,
- Ổn định trong nhiều môi trường hóa học và giá thành rẻ.
Môđun đàn hồi thấp
Tính chống mòn kém làm giảm độ bền vốn có của vật liệu.
Tính bám dính trên nền polyme kém, đặc biệt là khi có mặt của hơi ẩm. Do đó khi chế tạo compozit sợi thủy tinh đòi hỏi phải có thêm xúc tác kết dính hóa học trên bề mặt sợi thủy tinh.
Nhược điểm
Notes: Content Layouts

## Slide 37: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.2. CÁC LOẠI VẬT LIỆU COMPOZIT THÔNG DỤNG
2.2.1. Sợi thủy tinh
Compozit sợi thủy tinh được ứng dụng rất rộng rãi để chế tạo mui xe, vỏ tàu, tấm cản xe v.v… trong ngành sản xuất ôtô; mũi, đầu máy bay, đuôi, nắp động cơ v.v… trong ngành hành không; cánh quạt, vỏ máy lạnh v.v…trong ngành chế tạo thiết bị công nghiệp và dụng cụ gia dụng
2.2.1. Sợi thủy tinh
Notes: Content Layouts

## Slide 38: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.2. CÁC LOẠI VẬT LIỆU COMPOZIT THÔNG DỤNG
2.2.2. Sợi cacbon
2.2.2. Sợi cacbon
Compozit sợi cacbon là một loại vật liệu compozit gồm cốt là sợi cacbon và nền là các loại polyme.
Sợi Carbon ứng dụng rất nhiều trong các ngành công nghiệp cần các vật liệu độ bền cơ - lý - hoá học cao, kể cả vách ngăn chống nhiệt trong ngành hàng không và khoa học vũ trụ, áo giáp chống đạn thay cho Kevlar, v.v...
Notes: Content Layouts

## Slide 39: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.2. CÁC LOẠI VẬT LIỆU COMPOZIT THÔNG DỤNG
2.2.2. Sợi cacbon
Dựa vào nguyên liệu sợi ban đầu sợi cacbon được chia làm 3 loại:
2
1
3
Sợi cacbon PAN
Sợi cabon Pitch
Sợi cabon Rayon
Sợi cốt cacbon nhận được bằng cách nhiệt luyện các sợi hữu cơ. Sợi hữu cơ thường dùng ở dạng sợi chỉ, sợi bện, tấm phớt, tấm vải. Thực tế trong kỹ thuật thường dùng các loại sợi visco và polyacrilo-nitril (PAN).
Notes: Content Layouts

## Slide 40: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.2. CÁC LOẠI VẬT LIỆU COMPOZIT THÔNG DỤNG
2.2.3 Compozit sợi pha
Vật liệu cốt đồng thời là sợi cacbon và sợi thủy tinh, nền là epoxi hay polyeste.
Compozit sợi pha có độ bền cao, đàn hồi tốt, cứng vững, dai và giá thành rẻ.
Compozit sợi pha thường dùng chế tạo các thanh cản, khung sườn xe, bánh răng v.v… trong ngành ôtô, tàu thủy, hàng không v.v…
Notes: Content Layouts

## Slide 41: 2. VẬT LIỆU COMPOZIT
2.2. CÁC LOẠI VẬT LIỆU COMPOZIT THÔNG DỤNG
2.2.4 Compozit cấu trúc
Khái niệm compozit cấu trúc là để chỉ các bán thành phẩm dạng lớp, tấm ba lớp được tạo thành bằng cách kết hợp các vật liệu đồng nhất với vật liệu compozit theo những phương cấu trúc khác nhau. Vì vậy tính chất của compozit cấu trúc không những phụ thuộc vào tính chất của các vật liệu thành phần mà còn phụ thuộc vào sự sắp xếp và kiến trúc hình học của chúng trong kết cấu của tấm.
Compozit cấu trúc dạng tấm ba lớp được ứng dụng rộng rãi để làm trần, sàn, tường nhà ở hay vỏ, thân, cánh, đuôi máy bay v.v…
Notes: Content Layouts

## Slide 42
Thank You!
www.themegallery.com
L/O/G/O