Bài 10. HỢP KIM Ổ TRƯỢT

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Trình bày được khái niệm về hợp kim ổ trượt, phân loại một số loại hợp kim ổ trượt thường gặp và phạm vi ứng dụng của chúng.

I. KHÁI NIỆM

Hình 10.1. Ổ trượt

Ổ trượt là một chi tiết máy dùng để đỡ các trục chuyển động quay.

Hiện nay ổ lăn được sử dụng rất phổ biến nhưng ổ trượt vẫn được sử dụng trong các máy móc thiết bị vì nó có nhiều ưu điểm như dễ chế tạo, rẻ tiền, dễ thay thế, dễ bôi trơn và trong nhiều trường hợp không thể thay thế được như trường hợp trục khuỷu của động cơ ôtô.

Ví dụ: Babit là một loại hợp kim ổ trượt trên cở sở kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp như Sn (321,90C); Pb (327,30C); Zn (419,50C) v.v…

Hình 10.2. Cấu tạo ổ lăn

Đặc tính chung của babit là:

- Rất mềm, khó làm mòn trục, được làm bằng thép hoặc gang.

- Có hệ số ma sát nhỏ và giữ dầu bôi trơn tốt.

- Không chịu được áp suất và nhiệt độ cao.

- Cấu tạo gồm nền mềm và những hạt cứng hoặc nền cứng và những hạt mềm. Trong quá trình làm việc, phần mềm bị mòn đi và trở thành rãnh chứa dầu bôi trơn.

Theo ký hiệu của Liên xô cũ: Б88 – chữ Б là babit, 88 là chỉ hàm lượng thiếc Sn 88%.

II. PHÂN LOẠI

1. Hợp kim ổ trượt có nhiệt độ nóng chảy thấp

1.1. Babit thiếc

a. Định nghĩa

Babit thiếc là hợp kim của Sn-Sb-Cu gồm:

+ Nền mềm là dung dịch rắn của thiếc trong đồng Cu-Sn, dung dịch rắn của antimon (Sb) trong đồng Cu-Sb và dung dịch rắn antimon trong thiếc Sn-Sb.

+ Hạt cứng là hợp chất SnSb ở dạng hạt đa cạnh (pha β) khi hàm lượng Sb cao (khoảng 11%). Khi hàm lượng Sb nhỏ hơn (khoảng 7%, không có pha β), hạt cứng chỉ là hợp chất CuSn.

b. Tính chất

Có hệ số ma sát nhỏ, cơ tính và tính chống mài mòn cao nhưng đắt tiền do chứa nhiều thiếc.

c. Ứng dụng

Thường dùng cho các ổ trượt quan trọng có tốc độ lớn và trung bình như trục tuabin, trục động cơ diesel. Các mác thường dùng là: Б83 (Sn83-Sb12-Cu5); Б88 (Sn88-Sb7-Cu5).

1.2. Babit chì

a. Định nghĩa

Babit chì là hợp kim của Pb-Sb-Cu (6-16%Sn; 6-16%Sb còn lại là Pb). Tổ chức của babit này gồm:

Nền mềm là Pb, hỗn hợp cùng tinh Pb-Sb.

Hạt cứng là hợp chất Sn-Sb ở dạng hạt đa cạnh.

b. Tính chất

Có hệ số ma sát nhỏ, chống mài mòn tốt và rẻ tiền.

c. Ứng dụng

Babit chì Б16 (PbSn16Sb16) chứa nhiều Sn, Sb nên có nhiều hạt cứng hơn và hơi dòn. Dùng thay thế Б88 trong điều kiện không va đập.

Babit chì Б6 (PbSn6Sb6) chứa Sn, Sb ít hơn nên rẻ hơn và ít dòn. Dùng nhiều trong động cơ xăng, chịu va đập.

1.3. Babit nhôm

a. Định nghĩa

Babit nhôm là hợp kim của Al, Sb và Mg với (4-6%)Sb; (1%)Mg. Tổ chức nền mềm là Al và các hạt cứng AlSb (mác ACM có AlSb6Mg).

Là hợp kim của Al, Sn và Cu với (9-20%)Sn; (1-2%)Cu. Tổ chức gồm nền cứng là Al và hạt mềm là pha AlSn (mác A20 có AlSn20Cu; A09 có AlSn9Cu2NiMg).

b. Tính chất

Có hệ số ma sát nhỏ, nhẹ, tính dẫn nhiệt cao.

Chống ăn mòn trong dầu cao, cơ tính cao nhưng bám dính vào máng thép kém.

Babit nhôm là hợp kim ổ trượt có nhiều ưu điểm hơn cả.

c. Ứng dụng

Mác ACM (ALSb6Mg) dùng nhiều trong động cơ xăng.

Mác A020-1 (AlSn20Cu) và A09-2 (AlSn9Cu2NiMg) làm việc tốt trong điều kiện tải nặng của động cơ diesel.

2. Hợp kim ổ trượt có nhiệt độ nóng chảy cao

Loại này chịu được áp lực lớn do có độ bền cao.

Thường dùng gang xám, gang cầu, gang dẻo, đồng thanh thiếc BCuSn4Zn4Pb4, đồng thanh chì BPb30Cu làm ổ trượt trong động cơ.

CÂU HỎI

1. Trình bày khái niệm về ở trượt.

2. Phân loại hợp kim ổ trượt, tính chất và ứng dụng của chúng.

Bài 11. CÁC VẬT LIỆU CÓ TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CAO

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Trình bày được khái niệm các thép lò xo-nhíp và lò xo trong chế tạo dụng cụ, phân loại một số loại thép lò xo-nhíp và lò xo trong chế tạo dụng cụ, phạm vi ứng dụng của chúng.

- CÁC THÉP LÒ XO-NHÍP

- Khái niệm

Đặc điểm làm việc của lò xo, nhíp cũng như các chi tiết đàn hồi khác là chịu tải trọng tĩnh và va đập lớn mà không cho phép bị biến dạng dẻo.

Loại thép này có giới hạn đàn hồi cao, tức là khả năng chống biến dạng dẻo lớn (ở đây giới hạn bền không có ý nghĩa vì không cho phép biến dạng dẻo), tỷ lệ dh/b cùng gần tới 1 càng tốt, thường đạt trong giới hạn 0,85 ÷ 0,95.

Độ cứng khá cao, độ dai thấp để không xảy ra biến dạng dư trong quá trình làm việc. Tuy nhiên không quá thấp để dễ bị phá hủy dòn, độ cứng đạt từ 35 ÷ 45 HRC hay 350 ÷ 450 HB.

Lượng cacbon thích hợp để đảm bảo các yêu cầu trên là ở trong giới hạn 0,5 ÷ 0,7 tốt nhất là 0,55 ÷ 0,65% khi lượng nguyên tố hợp kim tăng lên thành phần cacbon có thể bị giảm đi đôi chút.

Nâng cao giới hạn đàn hồi và độ cứng, với yêu cầu này dùng mangan và silic là tốt nhất.

Nâng cao độ thấm tôi để đảm bảo giới hạn đàn hồi đồng nhất trên tiết diện, thường dùng crôm-niken (1÷2%), silic (2%), mangan (1%) cũng có tác dụng này.

Để đảm bảo giới hạn đàn hồi, giới hạn mỏi cao, khi nhiệt luyện cũng như khi gia công phải chú ý đặc biệt đến chất lượng bề mặt, chống thoát cacbon vì khi hàm lượng C bề mặt thấp, dễ phát sinh ra vết nứt mỏi.

Để tạo nên ứng suất nén trên bề mặt trong một số trường hợp là áp dụng tôi bề mặt, sau khi nhiệt luyện tôi và ram trung bình sẽ tiến hành phun bi, lăn ép thậm chí kéo, cán nguội.

- Phân loại

Thép thường và thép mangan

Thép thường có tính đàn hồi là loại thép cacbon với các mác: C65, C70, C80, C85 (65, 70, 80, 85) và thép mangan với các mác 60Mn, 65Mn, 70Mn (60, 65, 70) với khoảng 1% Mn.

Có giới hạn đàn hồi thấp, d.h = 800N/mm2 do hầu như không được hợp kim hóa (vì thép cacbon cũng đã có thể có 0,8%Mn).

Độ thấm tôi thấp.

Thường dùng mác 65Mn để làm lò xo các cỡ.

Thép silic

Với các mác 55Si2, 60Si2, 65Si2, 70Si2 (55C2, 60C2, 65C2, 70C2) có 2% Si thường gặp nhất là 60Si2 (60C2).

Có giới hạn đàn hồi cao, đh = 1100 ÷1200 N/mm2 do được hợp kim hóa tới 2% Si.

Độ thấm tôi tốt (tôi thấu tới tiết diện 20 mm)

Công dụng làm nhíp ôtô, dâycót.

Thép đàn hồi chịu nhiệt

Với các mác có crôm và vanađi 50CrVA, 50CrMnVA (50XA, 50XA) với đặc điểm có giới hạn đàn hồi tương đối cao, đh = 1000 ÷1100 N/mm2 (thấp hơn loại trên vì không có silic) song có tính chống ram tốt hơn (nhiệt độ ram tới 520oC) do có hai nguyên tố chống ram tốt, giữ được tính đàn hồi ở 300oC. Do không có silic nên độ dai tốt hơn, khó gãy.

Công dụng: làm lò xo quan trọng nhưng với tiết diện không lớn: lò xo xupap.

Thép đàn hồi thấm tôi cao

Ngoài 2% Si còn có thêm 1% Cr hoặc 2% Ni với các mác 60Si2CrA, 60Si2Ni2A (60C2XA, 60C2H2A) với độ thấm tôi và giới hạn đàn hồi cao đh=1100÷1200N/mm2, tôi thấu với tiết diện 50 mm.

Công dụng: Làm lò xo, nhíp lớn chịu tải trọng nặng và đặc biệt quan trọng.

II. CÁC VẬT LIỆU LÒ XO TRONG CHẾ TẠO DỤNG CỤ

- Khái niệm

Các phần tử đàn hồi của các dụng cụ, ngoài giới hạn đàn hồi, giới hạn mỏi và độ bền tích thoát cao, cần phải có tính chống ăn mòn cao.

Đặc tính của phần tử đàn hồi cần phải tuyến tính, nếu khác đi thì không đảm bảo độ chính xác của dụng cụ. Với cùng một lực mà phần tử càng lớn thì độ nhạy của phần tử đàn hồi càng cao.

Chất lượng của phần tử đàn hồi cũng được quyết định bởi tải trọng cần thiết để tạo ra biến dạng đàn hồi nhất định.

Đặc tính của phần tử đàn hồi phụ thuộc vào kết cấu của nó (số vòng xoắn lò xo, đường kính dây quấn v.v…) và tính chất đàn hồi của vật liệu: modul đàn hồi và giới hạn đàn hồi. Để chế tạo chúng người ta dùng các hợp kim trên cơ sở đồng (các brông berili), với cùng giới hạn đàn hồi như thép nhưng thực tế các hợp kim này có mođul đàn hồi nhỏ hơn gần 2 lần.

Ứng suất làm việc của phần tử đàn hồi cần phải thấp hơn giới hạn đàn hồi của vật liệu. Vì với những tải gần giới hạn đàn hồi thì trong hợp kim xuất hiện hiệu ứng không đàn hồi làm cho phần tử đàn hồi và toàn bộ dụng cụ làm việc không chính xác.

- Phân loại

Các brông berili được dùng chế tạo các phần tử đàn hồi quan trọng. Brông berili là các hợp kim trên nền đồng có giới hạn đàn hồi cao và mođul đàn hồi thấp. Sự kết hợp các tính chất như vậy đảm bảo các hiệu ứng không đàn hồi nhỏ khi biến dạng đàn hồi lớn.

Các hợp kim Fe – Ni rẻ hơn Brông berili. Chúng có cùng cỡ giới hạn đàn hồi nhưng có môđul đàn hồi cao hơn.

Hợp kim 36HXTIO dùng làm các phần tử đàn hồi là hợp kim trên cơ sở sắt. Hàm lượng Ni và Cr cao đảm bảo nhận được tổ chức austenit cho hợp kim các tính công nghệ tốt đối với gia công bằng áp lực và hàn.

CÂU HỎI

1. Trình bày cách phân loại các thép lò xo-nhíp.

2. Trình bày cách phân loại các vật liệu lò xo trong chế tạo dụng cụ.

CHƯƠNG II

NHIỆT LUYỆN

Bài 12. NHIỆT LUYỆN THÉP

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Trình bày được khái niệm về nhiệt luyện thép, các chuyển biến pha sau khi nhiệt luyện thép và một số phương pháp nhiệt luyện thông dụng.

I. KHÁI NIỆM CHUNG



Hình 11.1. Sơ đồ quá trình nhiệt luyện

1. Định nghĩa

Nhiệt luyện là một phương pháp công nghệ xử lý kim loại hoặc hợp kim bằng nhiệt bao gồm quá trình nung nóng, giữ nhiệt và làm nguội với một tốc độ nhất định nhằm thay đổi tổ chức, do đó sẽ làm thay đổi tính chất của kim loại hay hợp kim theo ý muốn.

2. Các thông số của quá trình nhiệt luyện

Các thông số của quá trình nhiệt luyện:

- Nhiệt độ nung nóng: nhiệt độ cao nhất mà quá trình nhiệt luyện đạt tới.

- Thời gian giữ nhiệt (ở nhiệt độ nung nóng).

- Tốc độ làm nguội (sau khi giữ nhiệt).

II. CÁC CHUYỂN BIẾN PHA SAU KHI NHIỆT LUYỆN THÉP

1. Chuyển biến khi nung nóng

- Khi nhiệt độ nung nóng thấp hơn Ac1 (7270C), thép chưa có chuyển biến.

- Khi nhiệt độ nung đến Ac1, tổ chức peclit trong thép  chuyển biến thành austenit.

- Khi nung nóng thép trước cùng tích qua nhiệt độ Ac3 (727-911)0C và thép sau cùng tích qua nhiệt độ Acm (727-1147)0C, các thép này đều có tổ chức là austenit nhưng có hàm lượng cacbon khác nhau tùy theo hàm lượng cacbon trong thép.

Khi nung nóng thép cùng tích qua nhiệt độ Ac1, thép có tổ chức hoàn toàn là austenit.

Hình 11.2. Sơ đồ chuyển biến tổ chức thép chứa 0.8%C khi nung nóng

2. Chuyển biến khi giữ nhiệt

Khi giữ nhiệt, thép không có chuyển biến, nhưng cần có thời gian để nhiệt độ đồng đều trong toàn bộ chi tiết, cũng như thành phần austenit đồng đều.

Thời gian giữ nhiệt cần vừa đủ, dài quá sẽ làm hạt austenit lớn, cơ tính xấu.

3. Chuyển biến khi làm nguội chậm: austenit thành peclit.

Khi làm nguội chậm austenit sẽ chuyển biến thành ferit và xementit, gọi là hỗn hợp dạng peclit.

t

Hình 11.3. Giản đồ đường cong chữ “C” của thép cùng tích

Tùy theo độ quá nguội, nếu độ quá nguội càng lớn thì xementit trong peclit càng nhỏ mịn và độ cứng của sản phẩm càng cao, tổ chức sau khi làm nguội gồm Peclit, Xoocbit, Trustit, Bainit có độ cứng tăng dần.

4.Chuyển biến khi làm nguội nhanh: austenit thành mactenxit

Khi làm nguội nhanh xuống dưới nhiệt độ Mđ (nhiệt độ bắt đầu chuyển biến M) austenit chuyển biến thành mactenxit, có hàm lượng cácbon bằng hàm lượng cácbon trong austenit và có độ cứng cao. Tại nhiệt độ Mk (nhiệt độ kết thúc sự chuyền biến mactenxit), cũng còn một lượng nhỏ austenit dư (1-3)% khi Mk cao hơn (20-25)0C. Thường không bao giờ đạt được tỉ lệ 100% mactenxit do nhiệt độ Mk của các thép đều ở nhiệt độ âm.

III. CÁC PHƯƠNG PHÁP NHIỆT LUYỆN THÔNG DỤNG

1. Phương pháp ủ

a. Ủ hoàn toàn

- Định nghĩa: là phương pháp nung thép đến nhiệt độ Ac3+(300C-500C) giữ nhiệt rồi làm nguội chậm cùng lò. Tổ chức sau khi ủ hoàn toàn là ferit và peclit tấm.

- Ứng dụng

Áp dụng cho thép trước cùng tích, với hàm lượng cacbon (0,3-0,65)%

- Mục đích

Làm giảm độ cứng (độ cứng đạt từ 160-200HB), tăng dẻo, cải thiện tính cắt gọt.

Làm nhỏ hạt tinh thể.

Làm đồng đều các thành phần trong thép.

b. Ủ không hoàn toàn

- Định nghĩa

Là phương pháp nung nóng thép trên Ac1 (7270C + (20-300C)) và dưới Acm. Tổ chức sau khi ủ không hoàn toàn là xementit và peclit hạt (có độ cứng thấp hơn peclit tấm).

- Ứng dụng: áp dụng cho thép cùng tích và sau cùng tích (thép  0,8%).

- Mục đích

Làm giảm độ cứng (độ cứng đạt từ 160-200HB), tăng dẻo, cải thiện tính cắt gọt.

Làm nhỏ hạt tinh thể.

Làm đồng đều các thành phần trong thép.

Hình 11.4. Các phương pháp ủ

2. Phương pháp thường hóa

a. Định nghĩa

Thường hóa là phương pháp nhiệt luyện gồm nung nóng thép đến trạng thái hoàn toàn là auxtenit (cao hơn Ac3 hay Acm) giữ nhiệt rồi làm nguội tiếp theo trong không khí tĩnh để auxtenit phân hóa thành tổ chức gần ổn định, peclit hay xoocbit với độ cứng tương đối thấp.

- Nhiệt độ thường hóa

tth0 = Ac3 + (20÷300C) cho thép trước cùng tích

tth0 = Acm + (20÷300C) cho thép sau cùng tích

- Tốc độ nguội trong không khí tĩnh, không phải dùng lò nên kinh tế hơn ủ

- Tổ chức và cơ tính so với ủ, tổ chức đạt được là gần cân bằng với độ cứng cao hơn ủ đôi chút.

b. Ứng dụng

Thường hóa nhằm đạt độ cứng thích hợp để gia công cắt gọt cho thép cacbon thấp (<0,25%). Nếu ủ hoàn toàn, độ cứng sẽ thấp (< 140÷160HB), quá dẻo, phoi khó gãy nên khó cắt gọt, nếu thường hóa sẽ có độ cứng cao hơn, thích hợp với gia công cắt hơn.

Làm nhỏ xementit chuẩn bị cho nhiệt luyện kết thúc. Thường áp dụng cho các thép kết cấu trước khi tôi bề mặt.

3. Phương pháp tôi

a. Định nghĩa

Hình 11.5. Sơ đồ chọn nhiệt độ tôi

thép

Là phương pháp nhiệt luyện bao gồm nung nóng thép qua nhiệt độ Ac3, Acl để làm xuất hiện austenit, giữ nhiệt rồi làm nguội nhanh thích hợp để thép chuyển biến thành mactenxit, tổ chức không ổn định nhưng có độ cứng cao (có tồn tại ứng suất, dễ gây nứt, biến dạng và cong vênh).

b. Mục đích

- Nâng cao độ cứng và tính chịu mài mòn: thường áp dụng cho thép có hàm lượng 0,3% cacbon trở lên, độ cứng đạt được trên 50 HRC.

- Nâng cao độ bền và sức chịu tải của chi tiết máy: áp dụng cho hầu hết các thép từ 0,15% cacbon trở lên.

c. Các thông số khi tôi thép

- Nhiệt độ tôi: là thông số quan trọng quyết định sản phẩm tôi, nhiệt độ tôi được chọn như sau:

+ Thép trước cùng tích và cùng tích: nhiệt độ tôi = nhiệt độ Ac3+(30-50)0C

+ Thép sau cùng tích: nhiệt độ tôi = nhiệt độ Acl+(30-50)0C.

+ Thép hợp kim thấp (ví dụ thép chứa 0,4% C và 1% Cr), nhiệt độ tôi giống như thép cacbon.

+ Thép hợp kim cao (như thép gió), phải tra sổ tay để tìm nhiệt độ tôi.

- Tốc độ nung: khi nung các chi tiết có hình dạng phức tạp hoặc các chi tiết bằng thép hợp kim cao có tính dẫn nhiệt kém phải nung chậm để tránh làm vỡ, nứt.

- Tốc độ làm nguội: tốc độ làm nguội phải đủ nhanh và lớn hơn tốc độ tới hạn (xác định bằng đường cong chữ “C”, hình 11.3).

- Độ thấm tôi: là chiều dày lớp thép được tôi cứng, và đặc trưng cho khả năng hóa bền bằng nhiệt luyện. Độ thấm tôi phụ thuộc bản chất thép hay tốc độ nguội tới hạn, khả năng làm nguội của môi trường.

d. Các phương pháp tôi thông dụng

1/ Tôi một môi trường

Sau khi nung nóng, chi tiết được làm nguội trong một môi trường làm nguội nhanh thích hợp (hình 11.6a).

Tùy lọai thép mà chọn môi trường làm nguội như:

- Nước lạnh, có tốc độ làm nguội cao 6000C/s ở (650-550)0C và 2700C/s ở (300-200)0C, là môi trường tôi cho thép cacbon có tốc độ nguội tới hạn (Vth) lớn (hình 11.7), không thích hợp cho chi tiết phức tạp.

Hình 11.6. Các phương pháp tôi

- Nước lạnh được hòa tan một lượng muối như NaCl, Na2CO3 làm tăng thêm độ cứng của thép sau khi tôi v.v…

- Dầu có tốc độ làm nguội chậm thép ở cả hai khoảng nhiệt độ do vậy ít gây biến dạng, nứt nhưng khả năng tôi lại kém. Dầu bị bốc cháy khi nóng trên 1500C nên phải làm nguội dầu trong khi tôi.

Hình 11.7. Sơ đồ tốc độ nguội

2/ Tôi trong hai môi trường

Sau khi nung nóng, chi tiết được làm nguội trong hai môi trường (nước và dầu, hình 11.6b)

Đầu tiên làm nguội nhanh trong môi trường nước đến khi sắp có chuyền biến mactenxit nhấc ra làm nguội tiếp tục trong môi trường tôi yếu như dầu, không khí v.v… như vậy sẽ bảo đảm cho thép cứng và ít gây biến dạng, nứt. Cách này đòi hỏi kinh nghiệm và chỉ áp dụng cho tôi đơn chiếc thép cacbon cao có yêu cầu độ cứng cao (thường 2-3 giây trong nước lạnh cho 10mm chiều dày).

Vng -Tốc độ làm nguội của môi trường.

Vth - Tốc độ nguội tới hạn.

Vlt - Tốc độ nguội lý tưởng.

3/ Tôi phân cấp (hình 11.6c)

Sau khi nung nóng, chi tiết được nhúng vào môi trường lỏng nóng chảy có nhiệt độ cao hơn Mđ khoảng 50-1000C, thép nguội đến nhiệt độ này và giữ nhiệt đồng đều toàn bộ chi tiết (khoảng 3-5 phút), sau đó nhấc ra làm nguội ngoài không khí để có chuyển biến mactenxit

Cách này có ưu điểm là chi tiết có độ cứng cao và ít gây biến dạng, nứt vỡ v.v…

Chỉ áp dụng cho thép hợp kim cao có Vth bé và có tiết diện mỏng như lưỡi khoan, lưỡi phay v.v…

4/ Tôi đẳng nhiệt (hình 11.6d)

Thường chỉ áp dụng cho thép có cơ tính tổng hợp cao, ít biến dạng và nội ứng suất dư nhỏ nhất.

3. Phương pháp ram thép

Ram thép là nguyên công bắt buộc sau khi đã tôi thép thành mactenxit.

a. Định nghĩa

Ram là phương pháp nhiệt luyện nung nóng thép đã được tôi thành tổ chức mactenxit lên đến nhiệt độ thấp hơn Acl, giữ nhiệt một thời gian để mactenxit và austenit dư phân hóa thành các tổ chức có cơ tính phù hợp với điều kiện làm việc.

b. Mục đích

- Làm giảm hoặc khử bỏ ứng suất dư.

- Làm giảm độ cứng đến mức yêu cầu phù hợp với điều kiện làm việc và làm tăng độ dẻo độ dai.

- Các phương pháp ram thép: tùy theo nhiệt độ ram thép cacbon người ta chia ra:

1/ Ram thấp (150-2500C)

Là phương pháp nung nóng thép đã tôi trong khoảng nhiệt độ (150-250)0C, tổ chức đạt được là mactenxit ram.

Độ cứng sau khi ram giảm đi rất ít (1-2) HRC, ứng suất bên trong giảm đi làm cho thép có độ dẻo độ dai tốt hơn, khó phá hủy dòn.

Ram thấp áp dụng cho thép dụng cụ, các chi tiết máy cần độ cứng, tính chống mài mòn cao như dao cắt, khuôn dập nguội, bánh răng, các chi tiết thấm cacbon, vòng bi, trục và chốt yêu cầu độ cứng vào khoảng (56-64)HRC.

2/ Ram trung bình (300-4500C)

Ram trung bình là phương pháp nung nóng thép đã tôi trong khoảng (300-450)0C, tổ chức đạt được là trostit.

Sau khi ram trung bình, độ cứng của thép tôi giảm đi rõ rệt, còn khoảng (40-45)HRC, nhưng ứng suất bên trong giảm mạnh, giới hạn đàn hồi đạt được giá trị cao nhất, độ dẻo, độ dai tăng lên v.v…

Ram trung bình áp dụng cho các chi tiết máy cần độ cứng tương đối cao và đàn hồi như lò xo, nhíp, khuôn dập nóng, khuôn rèn v.v…

3/ Ram cao(500-6500C)

Ram cao là phương pháp nung nóng thép đã tôi trong khoảng nhiệt độ (500-650)0C, tổ chức đạt được là xoocbit ram.

Sau khi ram cao, độ cứng giảm đi rất mạnh, thép trở nên tương đối mềm, chỉ còn khoảng (15-25)HRC ≈ (200-300HB), ứng suất bên trong được khử bỏ hoàn toàn, độ bền giảm nhưng độ dẻo độ dai tăng lên rõ rệt.

Ram cao áp dụng rộng rãi cho các chi tiết cần giới hạn bền, giới hạn chảy cao, chịu va đập như bánh răng, trục bằng thép (0,3-0,5)%C.

Thời gian

Giờ

Nhiệt độ

0C

160÷1800C

790÷8200C

600÷6500C

880÷9300C

Thấm

Ram cao

Ram thấp

Tôi

Hình 11.8 Sơ đồ nhiệt luyện thép

Sau khi tôi và ram cao, thép cacbon có cơ tính tổng hợp cao nhất.

CÂU HỎI

1. Trình bày khái niệm về nhiệt luyện thép.

2. Các chuyển biến pha khi nhiệt luyện thép xảy ra như thế nào?

3. Trình bày định nghĩa, ứng dụng và mục đích các phương pháp ủ thông dụng.

4. Trình bày định nghĩa, ứng dụng và mục đích các phương pháp tôi thông dụng.

5. Trình bày định nghĩa, ứng dụng và mục đích các phương pháp ram thông dụng.

Bài 13. HÓA NHIỆT LUYỆN THÉP

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Khái niệm về hóa nhiệt luyện thép và các phương pháp hóa nhiệt luyện thép thông dụng.

I. KHÁI NIỆM

1. Khái niệm

Hóa nhiệt luyện là phương pháp xử lý bằng nhiệt kèm theo tác dụng hóa học làm thay đổi thành phần hóa học lớp bề mặt của chi tiết, bằng cách thấm vào bề mặt chi tiết các nguyên tố như C, Ni, S, Cr, Al v.v… nhằm cải thiện tính chất của bề mặt lẫn lõi chi tiết. Tùy trường hợp cụ thể quá trình thấm hoặc nhiệt luyện sẽ được thực hiện trước hoặc sau.

2. Mục đích

Tăng độ cứng, tăng tính chống mài mòn, ăn mòn của bề mặt chi tiết máy.

3. Các giai đoạn của quá trình hóa nhiệt luyện

- Phân ly: chất thấm sinh ra nguyên tử ở trạng thái hoạt tính có nồng độ cao ở bề mặt chi tiết.

- Hấp thụ: các nguyên tử chất thấm này sẽ hấp thụ vào bề mặt chi tiết.

- Khuyếch tán: các nguyên tử này sẽ khuyếch tán vào bên trong bề mặt chi tiết theo cơ chế phân tán.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA NHIỆT LUYỆN

1. Thấm cacbon

a. Định nghĩa

Là quá trình đưa cacbon vào bề mặt chi tiết làm bằng thép cacbon, thép hợp kim thấp có hàm lượng cacbon nhỏ hơn 0,25%; làm tăng thêm hàm lượng cacbon ở bề mặt chi tiết lên khoảng (0,8-1)%; sau đó tôi và ram làm cho bề mặt chi tiết có độ cứng cao trong khi lõi vẫn dẻo dai.

b. Các yếu tố chính của quá trình thấm cacbon

Nhiệt độ thấm: 900-9500C, ở nhiệt độ này thép có tổ chức hoàn toàn là austenit nên có thể hòa tan cacbon dễ dàng.

Thép dùng để thấm cacbon: thép có C% < 0,25% các nguyên tố hợp kim làm tăng độ thấm tôi như Cr, Ni; một số nguyên tố hợp kim khác như Mo, Ti làm cho hạt tinh thể không bị thô và cơ tính xấu.

Ví dụ: C20 dùng để chế tạo các chi tiết như xích líp xe đạp.

20Cr, 20CrMo, 18CrMnTi làm bánh tăng truyền động hợp số.

Chất thấm: than củi, khí CO2, metan, dầu hỏa (khí bay hơi cho ra 20-25% CO, 2-6% CH4, 0,1-1% CO2, 8-12% N2, 50-70% H2 trong đó CO và CH4 là thành phần chính).

c. Các phương pháp thấm cacbon

1/ Thể rắn

Chi tiết được xếp phân bố đồng đều trong hộp thấm chứa than củi, hộp thấm được nung trong lò đến nhiệt độ thấm, trong điều kiện thiếu oxy than củi cháy sẽ cho ra CO sau đó CO phân hủy ra cacbon nguyên tử hoạt tính.

Cacbon nguyên tử hoạt tính này sẽ hấp phụ lên bề mặt chi tiết rồi khuyếch tán sâu vào bề mặt tạo thành lớp thấm.

2/ Thể khí

Xếp chi tiết cần thấm vào giỏ rồi đưa vào lò thấm, nhỏ dầu hỏa vào dầu sẽ bay hơi tạo ra môi trường khí CO và CH4. Quá trình phân ly tạo ra cacbon nguyên tử:

+ Thời gian thấm bằng thể khí nhanh gấp hai lần thể rắn.

+ Chiều dày lớp thấm được quy định ở các mức (0,5-0,8; 0,9-1,2; 1,5-1,8)mm

+ Tốc độ thấm thể khí khoảng 0,2mm/giờ giữ nhiệt ở 9000C; tốc độ thấm thể rắn khoảng 0,15mm/giờ giữ nhiệt ở 9000C.

3/ Chất thấm thể lỏng

Ít dùng do năng suất thấp, chỉ áp dụng được cho chi tiết nhỏ; điều kiện lao động xấu.

Sau khi thấm xong đem tôi ngay mà không nung nóng lại.

Thấm cacbon cũng cho cơ tính, công dụng như tôi bề mặt: bề mặt cứng, lõi dẻo nhưng ở mức cao hơn (52÷58 HRC ở bề mặt,10÷25 HRC ở lõi), do đó bảo đảm tính chống mài mòn và chịu tải tốt hơn.

Thấm cacbon thường được áp dụng cho chi tiết làm việc trong điều kiện nặng hơn. Ví dụ cùng là bánh răng nhưng ở ôtô thì thấm cacbon, ở máy cắt thì chỉ cần tôi bề mặt. Tuy có ưu việt hơn về mặt cơ tính, song thấm cacbon có giá thành đắt hơn do tốn nhiệt, thời gian dài, năng suất thấp hơn.

d. Nhiệt luyện sau khi thấm

Sau khi thấm cacbon, chi tiết được nhiệt luyện bằng cách tôi trực tiếp sau khi thấm và ram thấp hoặc làm nguội chậm đến nhiệt độ bình thường sau khi thấm, sau đó tôi và ram thấp.

2. Thấm nitơ

a. Định nghĩa

Là thấm nitơ vào bề mặt chi tiết bằng thép để nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn (nhiều hơn so với thấm cacbon). Chi tiết thấm nitơ có bề mặt bóng mờ có khả năng chống ăn mòn trong môi trường ôxy.

b. Cấu tạo của lớp thấm nitơ

Độ cứng cao của lớp thấm nitơ là bản chất tự nhiên của nó, không phải qua nhiệt luyện như thấm cacbon.

Thấm nitơ trong môi trường khí amoniac, nhiệt độ (500-650)0C.

Nitơ sẽ hấp phụ và khuyếch tán vào bề mặt chi tiết tạo ra các pha xen kẽ Fe2N, Fe3N,  Fe4N và dung dịch rắn nitơ trong sắt anpha, sắt gamma.

Độ cứng sau khi thấm đạt được 65-70HRC.

c. Đặc điểm của thấm nitơ

Do nhiệt độ thấm thấp nên sự khuyếch tán khó khăn, chiều dày thấm mỏng (trong 24 giờ là 0,25-0,3mm; trong 43 giờ là 0,4mm).

Sau khi thấm nitơ không tôi và mài (do quá cứng).

Chi tiết nên tôi và ram cao trước khi thấm nitơ để có cơ tính tốt hơn.

Áp dụng cho những chi tiết quan trọng cần độ cứng và mài mòn cao, làm việc ở nhiệt độ 500-6000C, chịu tải nhỏ như trục, bánh răng, nòng xilanh, dụng cụ cắt gọt, dụng cụ đo.

3. Thấm cacbon-nitơ

Thấm đồng thời cacbon và nitơ vào chi tiết để nâng cao độ cứng và tính chống mài mòn. Nếu thấm C-N ở nhiệt độ cao 8500C, sự khuyếch tán mạnh lớp thấm chủ yếu là cacbon. Nếu thấm C-N ở nhiệt độ thấp (540-560)0C sự khuyếch tán yếu, lớp thấm chủ yếu là nitơ.

CÂU HỎI

1. Trình bày khái niệm về hoá nhiệt luyện thép.

2. Trình bày các phương pháp thấm cacbon, thấm nitơ và thấm cacbon-nitơ và ứng dụng của chúng.

Bài 14. BAO PHỦ BỀ MẶT KIM LOẠI

ĐỂ BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Khái niệm về sự ăn mòn kim loại và các phương pháp bao phủ bề mặt kim loại để chống ăn mòn.

I. KHÁI NIỆM VỀ SỰ ĂN MÒN KIM LOẠI

Ăn mòn kim loại là sự tự phá hủy của kim loại do tác dụng của môi trường ăn mòn xung quanh như nước, không khí, acid, kiềm, muối v.v… Gỉ là thuật ngữ dùng để chỉ sự ăn mòn sắt và những hợp kim của sắt.

Có hai loại ăn mòn kim loại:

Ăn mòn hóa học: là sự tự phá hủy kim loại do phản ứng hóa học giữa kim loại (nguyên chất) và các chất oxit hóa như ôxy, clo v.v… của môi trường ăn mòn.

Ăn mòn điện hóa: là sự tự phá hủy kim loại trong môi trường điện ly (môi trường ion), quá trình ăn mòn xảy ra kèm theo sự xuất hiện của dòng điện. Trong thực tế các chi tiết máy thường là hợp kim nên có nhiều pha, do đó chủ yếu là ăn mòn điện hóa; thường kim loại bị ăn mòn đồng thời ở cả hai dạng ăn mòn.

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP BAO PHỦ BỀ MẶT KIM LOẠI THÔNG DỤNG

1. Phương pháp bao phủ bằng kim loại

Là phương pháp tạo nên lớp phủ bằng kim loại lên bề mặt chi tiết kim loại cần bảo vệ chống ăn mòn. Có nhiều phương pháp như:

- Phương pháp nhúng trong kim loại nóng chảy còn gọi là mạ nhúng như trường hợp mạ kẽm cho tôn lợp nhà, trụ đèn v.v…

- Phương pháp phun kim loại nóng chảy. Ví dụ: tay zên động cơ xe hơi.

- Phương pháp mạ điện: kim loại mạ bên ngoài thường là crôm, niken, vừa có tác dụng trang trí, vừa có tác dụng bảo vệ. Ví dụ như mạ crôm được tiến hành trong bể mạ chứa dung dịch điện ly Cr2O3, H2SO4, H2O, nhiệt độ khoảng 50oC, trong đó gắn hai điện cực vào một nguồn điện một chiều khoảng 6 đến 12 Vôn, cực âm (catôt) là kim loại chi tiết cần mạ, cực dương (anôt) là thanh kim loại mạ. Sau một thời gian t, khối lượng crôm phủ lên kim loại chi tiết cần mạ là:

m = (1/96500).(A/n).(I . t)

A : Khối lượng nguyên tử của kim loại mạ (Cr).

n : Hóa trị của kim loại mạ (Cr).

I : Cường độ của dòng điện đi qua bể mạ.

t : Thời gian mạ.

2. Phương pháp bao phủ bằng hợp chất hóa học

Là phương pháp tạo nên một lớp màng oxit khá bền chắc có tác dụng bảo vệ bề mặt kim loại chi tiết.

Ví dụ: Tạo màng oxit sắt Fe3O4, bằng cách cho chi tiết kim loại cần bảo vệ chống ăn mòn vào dung dịch NaOH, NaNO2, NaNO3 ở (135-145)oC, sau thời gian khoảng (30-60)phút, lấy kim loại chi tiết ra và bỏ vào dầu nhớt, lớp màng này sẽ có màu đen bóng vừa có tác dụng bảo vệ vừa có tác dụng trang trí. Phương pháp này còn gọi là phương pháp nhuộm đen, thường áp dụng cho các chi tiết như súng, nòng pháo v.v…

3. Phương pháp bao phủ bằng phi kim loại

Lớp phủ bên ngoài chi tiết cần bảo vệ là những chất hữu cơ như dầu nhớt, mỡ bò dầu parafin, dầu silicon v.v… hoặc các loại nhựa như P.V.C, phenol, silicon v.v… Dưới dạng những loại sơn thường được dùng trong kỹ thuật như sơn nhựa bakelit, sơn nhựa polyviniclorit, sơn đen (thành phần chủ yếu là bitum).

CÂU HỎI

1. Trình bày khái niệm về sự ăn mòn kim loại.

2. Trình bày các phương pháp bao phủ bằng kim loại.

3. Trình bày phương pháp bao phủ bằng hợp chất hóa học.

4. Trình bày phương pháp bao phủ bằng phi kim loại.

Bài 15. VẬT LIỆU BÔI TRƠN VÀ LÀM NGUỘI

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Trình bày được tính chất, đặc điểm và công dụng của vật liệu bôi trơn và làm nguội.

I. KHÁI NIỆM CHUNG

Vật liệu bôi trơn và làm nguội được sử dụng khá phổ biến trong sản xuất cơ khí. Loại vật liệu thông dụng thường dùng là các loại dầu, mỡ có nguồn gốc thực vật, khoáng vật hay tổng hợp nhân tạo.

II. CÁC LOẠI VẬT LIỆU BÔI TRƠN VÀ LÀM NGUỘI THÔNG DỤNG

1. Dầu công nghiệp

Là các loại dầu được sử dụng trong cơ khí, chủ yếu là dầu khoáng thu được bằng cách trưng cất dầu hỏa hoặc tổng hợp từ etylen, nhiệt độ bốc cháy khoảng 170-1800C, nhiệt độ đông cứng từ (-8) đến (-15)0C, độ nhớt càng cao dầu càng sệt.

Công dụng: dùng để bôi trơn, chống mài mòn trong động cơ hộp số; dùng giải nhiệt trong các bình biến thế; bảo quản chống ăn mòn ngắn hạn hoặc làm kín (trong các máy thủy lực).

2. Mỡ bảo quản

Là các vật liệu bôi trơn thuộc họ dầu, được làm sệt bằng những chất đông cứng đặc biệt nên ở nhiệt độ thường mỡ bảo quản ở trạng thái bán lỏng, gồm dầu khoáng, dầu thực vật hoặc tổng hợp chất làm sệt, chất độn.

Công dụng chủ yếu là bảo quản chống ăn mòn, nhược điểm của mỡ là không có khả năng emunxy hòa nước, nên khi nước lẫn vào mỡ sẽ tiếp xúc và ăn mòn kim loại. Ngoài ra mỡ còn dung để bôi trơn trong trường hợp có tốc độ thấp cần có áp lực như trong các ổ trượt của máy luyện chất dẻo.

3. Dung dịch emunxy

Là hỗn hợp của dầu khoáng, xà phòng, natricacbonat có màu vàng và độ nhớt giống như dầu công nghiệp.

Có khả năng kết hợp với nước làm dung dịch làm nguội và giảm ma sát khi cắt gọt kim loại, không làm gỉ các chi tiết bằng gang hoặc thép khi gia công.

CÂU HỎI

1. Trình bày tính chất, đặc điểm và công dụng của dầu công nghiệp.

2. Trình bày tính chất, đặc điểm và công dụng của mỡ bảo quản.

3. Trình bày tính chất, đặc điểm và công dụng của dung dịch emunxy.

CHƯƠNG III

VẬT LIỆU PHI KIM LOẠI

Bài 16. CHẤT DẺO VÀ CAO SU

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Trình bày được cấu trúc, tính chất, phân loại và công dụng của chất dẻo và cao su.

I. CHẤT DẺO

1. Tính chất chung, phân loại

Chất dẻo là vật liệu nhân tạo, nhận được trên cơ sở các polyme hữu cơ. Chất dẻo khi nung nóng thì mềm ra, rất dẻo, khi có lực ép chúng dễ dàng tạo thành những sản phẩm có hình dáng nhất định và được giữ nguyên dạng cho đến khi nguội hẳn.

a. Tính chất chung của các loại chất dẻo

Có tính dẫn nhiệt thấp. Có hệ số dãn nở nhiệt nhỏ.

Trong suốt về quang học.

Không bị ăn mòn và có tính ổn định hóa học cao.

Tính ma sát và chống ma sát đều tốt. Độ bền cơ học của một số loại chất dẻo tương đương với thép (b = 3 ÷100 KG/mm2 hoặc cao hơn).

Có tính công nghệ tốt (dễ tạo hình, ép, dán, hàn, gia công cắt gọt).

Nhược điểm chủ yếu của chất dẻo là tính ổn định nhiệt không cao, mođun đàn hồi thấp, độ dai va đập thấp hơn kim loại và hợp kim, dễ bị lão hóa.

b. Phân loại

Theo đặc tính của chất liên kết: chất dẻo nhiệt dẻo và chất dẻo nhiệt rắn.

- Chất dẻo nhiệt dẻo có thể tái sinh được. Khi tạo hình có độ co nhỏ (1÷3%), tính đàn hồi cao, ít dòn và có khả năng hóa bền định hướng được. Thông thường chất dẻo nhiệt dẻo không dùng chất độn. Gần đây người ta cho thêm chất độn vào chất dẻo dưới dạng vật liệu compozit.

- Chất dẻo nhiệt rắn nhờ có chất đông cứng chuyển chất dẻo từ trạng thái chất liên kết sang trạng thái chất ổn định nhiệt có tổ chức mạch không gian bền nhưng dòn. Độ co lớn (đến 10÷15%). Loại này thường phải dùng chất độn.

Theo công dụng: chất dẻo chịu lực và chất dẻo không chịu lực.

2. Các chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, PTFE, PA, PU, thủy tinh hữu cơ, PET

a. Polyetylen (PE)

Polyetylen là chất dẻo không màu, không mùi, không vị, độ cứng không cao. PE là polyme tinh thể, loại PE mật độ thấp (PE-LD) chứa 55÷65% pha tinh thể, còn loại mật độ cao (PE-HD) chứa 74÷90% pha tinh thể.

Hình 16.1  Một số sản phẩm từ nhựa PE

Ở nhiệt độ thường PE bền trong axit sunfuric, axit nitric loãng và các axit HCl, H3PO4 đậm đặc.

Công dụng: Chế tạo PE màng và tấm bằng cách đùn polyme tỷ trọng thấp, nóng chảy trên 160oC qua khe vòng hoặc phẳng. Màng PE dùng làm túi bao gói, áo đi mưa, khăn trải bàn v.v…

b. Polypropylen (PP)

Hình 16.2 Hạt nhựa PP

Polypropylen là chất dẻo trong suốt, không màu, không mùi, không vị. Là chất dẻo kết tinh với mức độ tinh thể hóa 56÷63%.

Đặc tính: Tính bền cơ học cao (bền xé và bền kéo đứt), khá cứng vững, không mềm dẻo như PE, không bị kéo giãn dài do đó được chế tạo thành sợi. Đặc biệt khả năng bị xé rách dễ dàng khi có một vết cắt hoặc một vết thủng nhỏ.

Trong suốt, độ bóng bề mặt cao cho khả năng in ấn cao, nét in rõ.

PP không màu không mùi,không vị, không độc. PP cháy sáng với ngọn lửa màu xanh nhạt, có dòng chảy dẻo, có mùi cháy gần giống mùi cao su.

Chịu được nhiệt độ cao hơn 100oC. Tuy nhiên nhiệt độ hàn dán mí (thân) bao bì PP (140oC), cao so với PE - có thể gây chảy hư hỏng màng ghép cấu trúc bên ngoài, nên thường ít dùng PP làm lớp trong cùng.

Có tính chất chống thấm O2, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác.

Công dụng: Dùng làm bao bì một lớp chứa đựng bảo quản thực phẩm, không yêu cầu chống oxy hóa một cách nghiêm nhặt.

Tạo thành sợi, dệt thành bao bì đựng lương thực, ngũ cốc có số lượng lớn.

PP cũng được sản xuất dạng màng phủ ngoài đối với màng nhiều lớp để tăng tính chống thấm khí, hơi nước, tạo khả năng in ấn cao, và dễ xé rách để mở bao bì (do có tạo sẵn một vết đứt) và tạo độ bóng cao cho bao bì.

Dùng làm chai đựng nước, bình sữa cho bé, hộp bảo quản thực phẩm.

Một số sản phẩm làm từ nhựa PP có khả năng chịu nhiệt tốt dùng được trong lò vi sóng.

c. Polystyren (PS)

Hình 16.3 Hạt nhựa PS

Polystyren là chất dẻo trong suốt, cứng, chắc, không mùi, không vị, cháy nhiều khói, dễ gia công bằng phương pháp ép và đúc dưới áp suất, chịu ăn mòn hóa học tốt, cách điện tốt.

Nhựa PS (Polystyrene) thường cứng và giòn. Nhựa PS được chia thành 2 loại khác nhau:

Loại 1: Nhựa PS (HIPS - High Impact Polystyrene) có khả năng chịu lực tốt, dùng làm vỏ xe máy, vỏ tivi, hộp, khay đựng bánh kẹo, hũ sữa chua, hũ yaout, làm chén, đĩa loại dùng một lần v.v… Hạt nhựa PS (HIPS): Sản phẩm làm từ nhựa PS (HIPS).

Loại 2:  Nhựa PS (GPPS - General Purpose Polystyrene) có màu trong suốt. Hạt nhựa PS (GPPS) có ứng dụng rất rộng như làm vỏ hộp đựng mứt, bánh kẹo, lọ mỹ phẩm, cánh quạt v.v... tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật và giá thành sản phẩm, nhựa v.v...

d. Teflon (PTFE)

Hình 16.4 Nhựa Teflon

- Hệ số ma sát cực kỳ thấp (0,04), đứng thứ 2 sau kim cương.

- Không bám dính bề mặt với bất cứ loại vật liệu nào.

- Độ cách điện đạt mức lý tưởng.

- Khả năng chịu nhiệt cao, nhiệt độ làm việc và nhiệt độ nóng chảy cao. Nhiệt độ nóng chảy của teflon là 6000K (327 ° C, 620° F). Nó duy trì độ bền cao, độ dẻo dai và tự bôi trơn ở nhiệt độ thấp xuống còn 5 K      (-268,15°C; -450,67°F ), và tính linh hoạt tốt ở nhiệt độ trên 194 K (-79°C; -110° F).

- Teflon bền trong khoảng nhiệt độ rộng từ -1900C đến gần 3000C và một bề mặt sáp. Bảng Teflon đúc có hệ số ma sát thấp nhất của tất cả các vật liệu rắn được biết đến.

Hình 16.5  Sản phẩm từ nhựa PTFE

- Chịu hóa chất tốt, PTFE không phản ứng với bất kỳ hóa chất nào.

- Không độc hại, do đó teflon được sử dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm cũng như dược phẩm.

e.  Polyamide (PA)

PA có độ chịu nhiệt tốt từ 80 ÷ 120oC, có thể được sử dụng trong thời gian ngắn với nhiệt độ lên đến 200oC. Tính chống mài mòn cao.

Việc sử dụng sợi thủy tinh và các chất phụ gia khác có thể cải thiện các tính chất cơ học của PA (mô đun đàn hồi và độ bền).

Mật độ, độ ẩm cân bằng và độ co thay đổi tùy theo chất phụ gia sử dụng trong PA.

PA không có khả năng chống axit vô cơ, dung dịch kiềm mạnh, axit formic, phenol, Cresol và glycol.

Hầu hết các nhựa PA là dễ cháy và bắt đầu phân hủy ở mức trên 300o C. Trên 450 ÷ 500oC trở lên PA tự duy trì sự cháy khi nguồn phát lửa được lấy ra.

Hình 16.6 Nhựa PA tấm

f.  Polyurethane (PU)

## Polyurethane là vật liệu duy nhất có tính đàn hồi hơn cao su và bền bỉ dẻo dai hơn kim loại. Nó là vật liệu có dải độ cứng khá rộng (từ mềm mịn đến cứng rắn), có tính kháng dầu, chống xé rách, chống trầy xước và chịu mài mòn cao hơn cao su nhiều lần. So với nhựa, PU có khả năng chịu nén, chống co dãn và chống va đập tuyệt vời. Chính vì lẽ đó mà nó được sử dụng thay thế cao su và nhựa trong nhiều lĩnh vực – cho phép giảm thời gian bảo dưỡng máy móc, thiết bị, tiết kiệm tài chính.

## Nhựa PU: được cải tiến từ nguyên liệu chính là tiền polymer, chiết xuất thành dung dịch  polyurethane, là một vật liệu nhựa cao cấp được áp dụng sản xuất trong nhiều lĩnh vực. Vì polyurethane là vật liệu duy nhất có tính đàn hồi và độ bền cao hơn cao su, dẻo dai và bền bỉ, là vật liệu có dải độ cứng khá rộng (từ mềm mịn đến cứng rắn), có tính kháng dầu, chống xé rách, chống trầy xước và chịu mài mòn cao hơn cao su nhiều lần, so với nhựa thông thường, PU có khả năng chịu nén chống co giãn và chống va đập tuyệt vời, chính vì lẽ đó mà nó được sử dụng thay thế cao su và nhựa trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như tấm nhựa PU dùng làm vật liệu cách âm cách nhiệt, nội thất ô tô, tàu xe, chất chống thấm, vật liệu trang trí nội thất.

Hình 16.4 Sản phẩm từ nhựa PU

g. Thủy tinh hữu cơ

Thủy tinh hữu cơ là chất dẻo nhiệt dẻo trong suốt, vô định hình, không màu, đàn hồi, mềm hoặc dính ở nhiệt độ thường.

Thủy tinh hữu cơ rất nhẹ, khối lượng riêng  = 1,18 g/cm3 (nhẹ hơn 2 lần so với thủy tinh silicat).

Thủy tinh hữu cơ dùng để sản xuất các tấm chắn gió trên ôtô, tàu hỏa, tàu thủy, máy bay v.v… chế tạo các thanh, ống bằng phương pháp đúc.

h. Polyethylene terephthalate (PET)

Polyethylene terephthalate (được gọi là PET, PETE hoặc PETP hoặc PET-P) là nhựa nhiệt dẻo, thuộc loại nhựa polyester và được dùng trong tổng hợp xơ sợi, vật đựng đồ uống, thức ăn và các loại chất lỏng; có thể ép phun để tạo hình; và trong kỹ nghệ thường kết hợp với xơ thủy tinh. PET là một trong số những nguyên vật liệu sử dụng trong việc sản xuất sợi thủ công.

Các đặc tính của PET được quyết định bởi quá trình xử lý nhiệt, nó có thể tồn tại cả hai dạng: vô định hình (trong suốt) và ở dạng kết tinh (màu trắng đục). Monomer của PET có thể được tổng hợp bởi phản ứng ester hóa giữa acid terepthalic và ethylene glycol tạo ra nước, hoặc phản ứng transester hóa giữa ethylene glycol và dimethyl terepthalate, methanol là sản phẩm. Sự polymer hóa được tiến hành bởi một quá trình đa trùng ngưng của các monomer (ngay lập tức sau quá trình ester hóa hoặc transester hóa) với ethylene glycol là sản phẩm (ethylene glycol được thu hồi trong sản xuất).

Hầu hết công nghiệp PET trên thế giới là tổng hợp sợi (chiếm 60%) cung cấp cho khoảng 30% nhu cầu của thế giới. Trong lĩnh vực vải sợi, PET được ứng dụng làm polyester kết hợp với cotton. Hầu hết, PET được ứng dụng đùn ép tạo sản phẩm.

PET là một loại bao bì thực phẩm quan trọng có thể chế tạo màng hoặc tạo dạng chai lọ do các tính chất sau:

- Bền cơ học cao, có khả năng chịu đựng lực xé và lực va chạm, chịu đựng sự mài mòn cao, có độ cứng vững cao.

- Trơ với môi trường thực phẩm.

- Trong suốt.

Hình 16.  Sản phẩm từ nhựa PET

- Chống thấm khí O2, và CO2 tốt hơn các loại nhựa khác.

- Khi được gia nhiệt đến 200oC hoặc làm lạnh ở – 90oC, cấu trúc hóa học của mạch PET vẫn được nguyên, tính chống thấm khí hơi vẫn không thay đổi khi nhiệt độ khoảng 100oC

Công dụng: Do tính chống thấm rất cao nên PET được dùng làm chai, bình đựng nước tinh khiết, nước giải khát có gas v.v….

II. CAO SU

1. Cấu tạo và tính chất

Cao su là một loại vật liệu kỹ thuật có đặc tính đặc biệt là khả năng đàn hồi cao. Cao su là một polyme hữu cơ mà ở nhiệt độ thường nó đã ở trạng thái đàn hồi cao, khả năng biến dạng đàn hồi ở nhiệt độ trong phòng có thể đến 1000% (kim loại nhỏ hơn 1%). Mođun đàn hồi thấp E = 0,1÷1 KG/mm2. Cao su chịu kéo tốt nhưng chịu nén rất kém. Cao su không thấm khí, không thấm nước, ổn định trong các môi trường tẩy rửa, cách điện tốt, có mật độ thấp.

Về tính chất, cao su là polyme nhiệt dẻo. Khi cho lưu hùynh vào cao su ta nhận được cấu tạo mạch không gian gọi là cao su được lưu hóa. Phụ thuộc vào lượng lưu huỳnh đưa vào cao su độ dày đặc của mạch lưới có khác nhau. Cao su thiên nhiên chưa lưu hóa có độ bền b = 0,10÷0,15 KG/mm2, sau khi lưu hóa b = 3,5 KG/mm2 đồng thời tăng độ cứng và tăng tính chống mài mòn.

2. Thành phần đơn pha chế và công dụng các chất phụ gia

Ngoài cao su đóng vai trò chất liên kết, các chất phụ gia cho vào được chia ra các loại: chất lưu hóa, chất xúc tiến lưu hóa, chất chống lão hóa, chất hóa dẻo, chất độn v.v…

a. Chất lưu hóa

Chất lưu hóa nguyên thủy và thông dụng nhất là lưu huỳnh trộn với cao su thiên nhiên hoặc cao su butadiene và các cao su nguyên liệu khác khi nung lên 140÷160oC, tạo mối liên kết ngang giữa các mạch cao su, chuyển cao su dạng mạch thẳng thành mạch lưới không gian.

b. Chất chống lão hóa

Nguyên nhân lão hóa chủ yếu của cao su là cao su bị oxi hóa trong quá trình sử dụng. Khi có ánh sáng và oxi tác dụng thì trên bề mặt cao su bị lão hóa. Ngoài ra các tia tử ngoại, tia cực tím và tia hồng ngoại cũng có tác dụng làm lão hóa mạnh hơn.

c. Chất hóa dẻo

Chất hóa dẻo có tác dụng làm tăng tính dẻo, tính đàn hồi của cao su, tăng tính chịu lạnh, hạ thấp nhiệt độ thủy tinh hóa, làm dễ dàng tính công nghệ.

d. Chất độn

Khi dùng cao su thiên nhiên hoặc cao su cloropren, cao su butyl có thể không cần dùng chất độn, tất cả các cao su tổng hợp còn lại đều phải dùng chất độn. Chất độn có tác dụng tăng độ bền kéo dứt đối với cao su thiên nhiên sau khi lưu hóa lên 1,6 ÷ 2 lần, đối với cao su tổng hợp tăng đến 8 ÷ 10 lần.

3. Các loại cao su thông dụng chung

a. Cao su thiên nhiên

Cao su thiên nhiên lấy từ mủ của một loại cây rừng nguồn gốc từ các rừng nhiệt đới châu Á và châu Mỹ La Tinh.

Cấu tạo mạch phân tử cao su thiên nhiên gồm các mắt xích chuỗi dài của một số lớn các nhóm izopenten.

b. Cao su divinyl (C4H6)n

Divinyl hay butadien là tên gọi của monome ban đầu để tổng hợp thành cao su butadien, có công thức (C4H6)n.

c. Cao su poliizopren

Người ta có thể tổng hợp được cao su izopren có cấu tạo tương tự như cao su thiên nhiên (C5H8)n.

4. Cao su công dụng đặc biệt (đọc thêm)

a. Cao su chịu dầu mỡ

Các loại cao su thông thường như cao su thiên nhiên, cao su divinyl, cao su izopren là những cao su có tính chất không phân cực, dễ bị dầu mỡ ăn mòn vì chúng dễ hòa tan trong các dung môi béo. Muốn cao su ổn định trong dầu mỡ, thì cấu tạo mạch của nó phải có tính phân cực. Các monome để tạo nên cao su chịu dầu mỡ thường là các cao su tổng hợp.

Được sử dụng rộng rãi để chế tạo dây đai, băng tải, ống dẫn, đệm, lót, phớt trong các máy bơm dầu v.v...

b. Cao su chịu nhiệt

Thường dùng nhất là cao su dimetyl siloxan.

Điện thế chọc thủng: 26÷28 KV/mm

c. Cao su chống mài mòn

Cao su uretan là cao su có tính chất chống mài mòn cao, cao su uretan có độ bền cao, đàn hồi tốt, chống mài mòn tốt, ổn định trong dầu mỡ.

Công dụng: Dùng chế tạo (vỏ) lốp ôtô, băng tải, bọc ống và máng vận chuyển vật liệu hạt, làm gót giày v.v...

CÂU HỎI

1. Trình bày khái niệm, đặc điểm và phạm vi ứng dụng của một số vật liệu phi kim loại thông dụng.

2. Trình bày đặc điểm một số chất dẻo và công dụng: PE, PP, PS, thủy tinh hữu cơ và các loại cao su thông dụng.

3. Thành phần đơn pha chế và công dụng các chất phụ gia là gì ?

Bài 17. VẬT LIỆU COMPOZIT

Mục tiêu

Qua bài học này, học sinh trình bày được:

- Cấu tạo của vật liệu compozi; đặc điểm, công dụng của sợi thủy tinh, sợi cacbon, compozit sợi pha và compozit cấu trúc.

I. Cấu tạo của vật liệu compozit

1. Quy luật kết hợp

Từ compozit xuất phát từ một thuật ngữ tiếng Pháp là composite nghĩa là vật liệu phối hợp.

Vật liệu compozit là loại vật liệu gồm hai hay nhiều vật liệu khác nhau kết hợp lại, trong đó các ưu điểm của mỗi loại vật liệu thành phần được phối hợp với nhau, hoặc tạo nên một loại vật liệu có chất lượng mới hoàn toàn mà nếu đứng riêng rẽ thì không một loại vật liệu thành phần nào có thể đáp ứng được, còn nhược điểm của mỗi vật liệu thành phần thì được khắc phục.

2. Liên kết nền – cốt

Vật liệu compozit có hai thành phần chính là vật liệu cốt và vật liệu nền.

- Nhiệm vụ chính của vật liệu cốt là chịu tải trọng nên phải có độ bền cao. Vật liệu cốt thường ở dạng sợi như sợi cacbon, sợi thủy tinh, sợi bo, sợi polyme, sợi kim loại, sợi graphit hoặc có thể ở dạng hạt như hạt cacborun (SiC), corindon (Al2O3), cacbit bo (B4C) v.v…

- Vật liệu nền thực hiện nhiệm vụ chất liên kết tạo nên sự liên kết tốt giữa các thành phần cốt. Vật liệu nền là các vật liệu có tính dẻo cao. Vật liệu nền thông dụng chia ra ba loại: polyme, cacbon và kim loại dẻo. Vật liệu nền polyme thường là các polyeste, vật liệu nền kim loại thường là nhôm, đồng, niken.

Đặc điểm chính của vật liệu compozit là:

- Là vật liệu nhiều pha, các pha không hòa tan vào nhau và phân cách bằng ranh giới pha, trong đó nền là pha liên tục còn cốt là các pha gián đoạn.

- Trong compozit, tỷ lệ, hình dáng, kích thước cũng như sự phân bố của nền và cốt tuân theo các quy định thiết kế trước.

- Tính chất của các pha thành phần được phối hợp để tạo nên tính chất chung của compozit.

Tuy nhiên, phải lựa chọn sao cho các tính chất tốt của vật liệu thành phần có thể kết hợp với nhau và phát huy được trên cơ sở các tính toán và các vật liệu thành phần cốt và nền phải chọn sao cho có hệ số dãn nở nhiệt phải gần bằng nhau để bảo đảm tính truyền lực liên tục giữa cốt và nền trong quá trình làm việc.

3. Phân loại

- Phân loại theo bản chất của nền có:

+ Compozit nền chất dẻo

+ Compozit nền kim loại

+ Compozit nền gốm

+ Compozit nền hỗn hợp nhiều pha

- Phân loại theo hình học hoặc đặc điểm cấu trúc của cốt có thể phân thành ba nhóm: compozit cốt hạt, compozit cốt sợi và compozit cấu trúc.

Hình dạng, kích thước, hàm lượng và sự phân bố của cốt là những yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến tính chất của compozit. Compozit cốt hạt và cốt sợi khác nhau ở kích thước hình học của cốt: cốt sợi có tỷ lệ chiều dài trên đường kính khá lớn, còn cốt hạt là các phần tử đẳng trục.

Compozit cấu trúc là các bán thành phẩm trong đó thông dụng nhất là dạng lớp và dạng tấm, được cấu thành từ vật liệu đồng nhất, phối hợp với các compozit khác.

II. Các loại vật liệu compozit thông dụng

1. Sợi thủy tinh

Compozit sợi thủy tinh là loại compozit thông dụng nhất hiện nay gồm cốt là các sợi thủy tinh vô cơ chất lượng cao, nền bằng chất dẻo nhiệt dẻo hoặc chất dẻo nhiệt rắn.

Ưu điểm của compozit sợi thủy tinh là có độ bền cao, chịu va đập tốt hơn compozit sợi cacbon, ổn định trong nhiều môi trường hóa học và giá thành rẻ.

Nhược điểm compozit của sợi thủy tinh là môđun đàn hồi thấp và tính chống mòn kém làm giảm độ bền vốn có của vật liệu. Tính bám dính trên nền polyme kém, đặc biệt là khi có mặt của hơi ẩm. Do đó khi chế tạo compozit sợi thủy tinh đòi hỏi phải có thêm xúc tác kết dính hóa học trên bề mặt sợi thủy tinh.

Compozit sợi thủy tinh được ứng dụng rất rộng rãi để chế tạo mui xe, vỏ tàu, tấm cản xe v.v… trong ngành sản xuất ôtô; mũi, đầu máy bay, đuôi, nắp động cơ v.v… trong ngành hành không; cánh quạt, vỏ máy lạnh v.v…trong ngành chế tạo thiết bị công nghiệp và dụng cụ gia dụng.

2. Sợi cacbon

Compozit sợi cacbon là một loại vật liệu compozit gồm cốt là sợi cacbon và nền là các loại polyme.

Sợi cốt cacbon nhận được bằng cách nhiệt luyện các sợi hữu cơ. Sợi hữu cơ thường dùng ở dạng sợi chỉ, sợi bện, tấm phớt, tấm vải. Thực tế trong kỹ thuật thường dùng các loại sợi visco và polyacrilo-nitril (PAN).

3. Compozit sợi pha

Vật liệu cốt đồng thời là sợi cacbon và sợi thủy tinh, nền là epoxi hay polyeste.

Compozit sợi pha có độ bền cao, đàn hồi tốt, cứng vững, dai và giá thành rẻ.

Compozit sợi pha thường dùng chế tạo các thanh cản, khung sườn xe, bánh răng v.v… trong ngành ôtô, tàu thủy, hàng không v.v…

4. Compozit cấu trúc

Khái niệm compozit cấu trúc là để chỉ các bán thành phẩm dạng lớp, tấm ba lớp được tạo thành bằng cách kết hợp các vật liệu đồng nhất với vật liệu compozit theo những phương cấu trúc khác nhau. Vì vậy tính chất của compozit cấu trúc không những phụ thuộc vào tính chất của các vật liệu thành phần mà còn phụ thuộc vào sự sắp xếp và kiến trúc hình học của chúng trong kết cấu của tấm.

Compozit cấu trúc dạng tấm ba lớp được ứng dụng rộng rãi để làm trần, sàn, tường nhà ở hay vỏ, thân, cánh, đuôi máy bay v.v…

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày cấu tạo của vật liệu compozit.

2. Trình bày đặc điểm, công dụng của sợi thủy tinh, sợi cacbon, compozit sợi pha và compozit cấu trúc.