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Đọc và phân tích bản vẽ, kiểm tra phôi, xác định phương án gia công
	- Đọc các hình chiếu, nắm các kích thước và yêu cầu kỹ thuật của chi tiết 
   
- Dùng thước kiểm tra lượng dư phôi theo bản vẽ.
- Chọn phương án gia công hợp lý
	- Để chọn thiết bị, dụng cụ cho phù hợp. 


- Phân phối lượng dư cho các mặt gia công.

- Đảm bảo độ chính xác và năng suất.
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	Chọn: Máy, đồ gá, dao cắt, dụng cụ đo, kiểm tra, phôi.
	- Máy:  Máy tiện KC-1840

- Đồ gá: mâm cặp 3 vấu
- Dao tiện trụ ngoài các loại, dao cắt rãnh, dao tiện ren tam giác ngoài (trắc diện 600) 
- Thước cặp; Dưỡng đo ren, dưỡng mài dao tiện ren.
Phôi : bài tập trước
	- Chọn máy có công suất và điều kiện gia công phù hợp.
- Gá kẹp thuận lợi dễ dàng.
- Dao đầu cong 450 dùng để tiện trụ ngoài và vát cạnh, dao cắt rãnh, dao tiện ren tam giác ngoài thô và tinh.
- Kiểm tra kích thước và trắc diện ren.
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	Gá phôi lên mâm cặp.



Gá tất cả các loại dao lên ổ dao trên máy


	Gá một đầu phôi lên mâm cặp và chống tâm một đầu (chú ý kiểm tra độ đồng tâm giữa ụ sau và trục chính). 
Gá dao ngang tâm và vuông góc với tâm chi tiết. 
Tính đường kính chân ren theo công thức dc= dDN-1,2269xP

	Do chiều dài phôi >5d, và để đảm bảo độ cứng vững của phôi.


Để đảm bảo đúng trắc diện ren.
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Tiện trụ thô 
   Ø 36   Ø 34,5;   L=50.

Tiện Trụ tinh
Ø 34,5   Ø 34 -0.2;   L=50.
	
 Điều chỉnh chế độ cắt:
t =1 mm; s = 0.2mm/v; n = 250 - 350 v/p

Điều chỉnh chế độ cắt:
t =0.5 mm; s = 0.2mm/v; n = 350 - 500 v/p
	

- Đảm bảo kích thước nằm trong dung sai cho phép.


- Xác định chính xác lượng dư gia công tinh.
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	Tiện rãnh 10x3;  t =3 mm; 
s = 0.5mm/v; n = 200
Vát cạnh 2,5x450 (2 đầu)
t =2,5 mm; s = 0.2mm/v; n = 350
Kiểm tra các kích thước

	




Dùng thước cặp kiểm tra tất cả các kích thước.
	



[bookmark: _GoBack]
Kiểm tra tất cả các kích thước trước khi chuyển qua bước tiện ren.   
	                              [image: ]    
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Chỉnh bước ren 2,5

Tiện thô ren M34x2,5; L=50 
S= 2,5; t=0.2; n=70÷95


	
Gạt các tay gạt về đúng vị trí bước ren cần tiện. 
Xoay dao ren, dùng dưỡng kiểm tra gá dao ren; 
Tiện thô ren.

Kiểm tra trắc diện ren

	
Kiểm tra bước ren trước khi tiện thô ren.

Nếu gá dao không vuông góc với tâm chi tiết sẽ dẫn đến sai trắc diện ren.
Dùng dưỡng đo bước ren để kiểm tra bước ren có đạt yêu cầu hay không?  
Kiểm tra trắc diện ren trước khi hoàn thành bước tiện thô ren.
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Tiện tinh ren M34x2,5; L=50  
S= 2,5; t=0.2; n=33÷50


	
Xoay dao ren tinh để tiện tinh ren; 
Dùng dưỡng kiểm tra gá dao ren; 



	
Kiểm tra trắc diện ren trước khi tiến hành bước tiện tinh ren.
Chú ý kiểm tra trắc diện ren trước khi hoàn thành bước tiện ren.
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Kiểm tra kích thước 


	
Kiểm tra chi tiết có đạt kích thước đúng theo yêu cầu bản vẽ hay không?
Tháo sản phẩm ra khỏi máy
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