	MS BÀI: 01.GH
	TÊN BÀI: GÒ MỐI GHÉP THẲNG
	THỜI GIAN: 1 ca 

	- Mục tiêu:  - Sinh viên dàn phẳng và tạo được mối ghép thẳng bằng kim loại tấm theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vật liệu: Tôn tráng kẽm: 0.5x50x100 (2 tấm)
- Thiết bị và dụng cụ: Thanh gỗ (búa gò), bàn nguội, vạch dấu, thước lá… 
- An toàn lao động: Thực hiện đúng đồng phục theo  quy định của nhà trường, cần chú ý các cạnh tôn, không để bừa bãi các ba via tránh đạp dẫm gây tai nạn.

	Kiến thức liên quan: 
1. Phương pháp này chỉ áp dụng cho các vật liệu có tính dẻo cao, như thép, đồng, vàng, nhôm….còn các vật liệu dòn như gang, đồng đúc, không thực hiện được.
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	Lấy dấu đường gấp mép tấm 1
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	Lấy dấu đường gấp trên phôi theo đúng kích thước bản vẽ
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	Vạch dấu đường gấp mép tấm 1
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	Vạch dấu đường gấp trên phôi theo đúng kích thước bản vẽ
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	Đánh gập hai đầu của đường gấp mép
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	- Đánh gập hai đầu của đường gấp mỗi đầu khoảng 30mm, để tạo cứ cho bước tiếp theo
- Dùng đầu thanh gỗ (có thể dùng búa gò) để gập
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	Đánh toàn bộ đường gấp mép
	
[image: image8.png]


[image: image9.png]I



[image: image10.png]J¥




	Gõ nhẹ vào mép gấp sao cho mép gấp thẳng, phẳng và ôm sát vào cạnh đe trên toàn bộ đường gấp để hoàn thành tấm 1
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	Lấy dấu đường gấp mép tấm 2
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	Lấy dấu đường gấp trên phôi theo đúng kích thước bản vẽ
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	Vạch dấu đường gấp mép tấm 1
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	Vạch dấu đường gấp trên phôi theo đúng kích thước bản vẽ
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	Đánh toàn bộ đường gấp mép 10mm
	[image: image13.png]=



[image: image14.png]



	Gõ nhẹ vào mép gấp sao cho mép gấp thẳng, phẳng và ôm sát vào cạnh đe trên toàn bộ đường gấp
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	Đánh toàn bộ đường gấp mép 4mm
	

	Gõ nhẹ vào mép gấp sao cho mép gấp thẳng, phẳng và ôm sát vào cạnh đe trên toàn bộ đường gấp 
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	Đánh toàn bộ đường gấp mép 4mm cụp xuống như hình vẽ
	
	Gõ nhẹ vào mép gấp sao cho mép gấp cụp xuống trên toàn bộ đường gấp 
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	Ghép hai nửa phôi với nhau
	
	Lồng hai mép gấp lại với nhau, ( như hình vẽ)
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	Đánh mối ghép gập về phía tấm 1
	
	Đánh mối ghép bằng thanh gỗ (búa gò) từ vị trí hơi xiên

   Đầu tiên đánh chặt hai đầu sau đó đánh vào giữa
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	Chấn để tạo bậc
	
	Đầu tiên chấn ở hai đầu, sau đó chấn vào giữa cho tới khi hoàn thanh mối ghép
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	Kiểm tra và hoàn thiện mối ghép
	

	- Mối ghép đều và thẳng

- Mặt dưới tấm tôn ghép phải phẳng, không được gập ghềnh

- Mối ghép tránh bị thụng mí, cấn dấu

	CÁC DẠNG SAI HỎNG

	TT
	DẠNG SAI HỎNG
	CÁCH KHẮC PHỤC

	1
	- Đánh mép gấp quá mạnh lam cho mối ghép bị nức ngay mép gấpdẫn đến mối ghép bị bung
- Mối ghép sẽ bị thụng mí, tấm tôn ghép không được phẳng, bị cấn dấu búa 
	- Khi đánh mép gấp cần nhẹ đủ lực để tôn biến dạng không được đánh quá mạnh chánh tình trạn cấn dấu búa
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