Bài 12: BÀI TẬP TỔNG HỢP (ỨNG DỤNG GÒ XÔ TRỤ)
A. MỤC TIÊU:

· Sinh viên gò được được xô trụ theo yêu cầu kỹ thuật.

B. NỘI DUNG

I. ĐỌC VÀ NGHIÊN CỨU BẢN VẼ
II. CHUẨN BỊ DỤNG CỤ, THIẾT BỊ VÀ PHÔI

III. TIẾN HÀNH GÒ XÔ TRỤ
	PHIẾU HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

	CÔNG VIỆC: GÒ XÔ TRỤ                  
	MÃ SỐ: 04

	TPO           Cung cấp:         - Bản vẽ “Xô trụ”.

                                             - Theo phiếu giao bài.

                    Làm gì:            - Tạo xô trụ

                    Tiêu chuẩn:     - Mối ghép đều và thẳng, mặt dưới tấm tôn ghép phải         phẳng, không được gập ghềnh tránh bị thụng mí và bị cấn dấu                                             

                                             - Thời gian thực hiện không quá 5 giờ

	I. ĐỌC BẢN VẼ:

II. TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC VÀ VẼ LÊN TÔN THEO CÁC BƯỚC:

1. Xác định kích thước: 

· Thân trụ (chiều dài) = (π x d) + mí ghép.
π = 3.14 ; d: đường kính

Chiều cao = h + mí đáy + đường bâu mí

· Đáy: Đường kính của đáy thực = đường kính bản vẽ + đường ghép mí góc (phần ngã mí thân ống và phần gấp mí)
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Khai triển và ra tôn thân và đáy xô dây thép Ø4x190, Ø3x314
   Thân xô
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     Đáy xô
3. [image: image4.emf]

Bấm bỏ các góc đường ghép mí giao với đường bâu mí và đường bẻ mí đáy
4. Gò đường gấp của đường ghép mí thân(gò theo mối ghép thẳng), sau đó cuốn thân ống bằng cách đè tay trên ống tròn cho tròn
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5. Ghép mí thân xô: A(gài mí) B( hoàn thành ghép mí)
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6. Ngã mí đáy của thân xô
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Gò mí đáy xô
8. Ghép đáy vào than xô theo hình A và B. Góc ghép phải tựa sát vào cạnh đe tròn tránh bị thụng mí
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9. Hoàn thành mối ghép đáy và thân xô
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 Ngã mí miệng xô
11.  Bâu dây sắt theo trình tự A, B. Chú ý đầu nối dây tránh nằm ngay mối ghép
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12.  Sửa tròn, vỗ láng 
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13.   Cắt gò bass và khoan lỗ
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 Gò quai xách
15.  Định vị và tán rivet. Gài quai xách hoàn thiện sản phẩm 
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	PHIẾU GIAO BÀI TẬP: KỸ THUẬT GÒ 

	CÔNG VIỆC 
	GÒ XÔ TRỤ

	TPO           Cung cấp:         - Bản vẽ.

                                             - Tôn 0.5x150x500mm = 1 tấm.

                                             - Búa gò 200g.

                                             - Mũi vạch, thước lá, kéo cắt tôn, đục chấn, compass.

                                             - Dụng cụ nắn chỉnh, lận mí, đe gò.

                                             - Chày vồ gỗ…..           

                    Làm gì:             - Đọc kỹ bản vẽ và yêu cầu kỹ thuật

                                              - Sử dụng linh hoạt các dụng cụ lấy dấu.

                                              - Triển khai và tạo mối ghép đúng theo từng bước

                                                  trong phiếu hướng dẫn

                                              - Lập qui trình công nghệ hợp lý 

                                              - An toàn trong làm việc

                                              - Vệ sinh công nghệp, xếp dọn đồ nghề ngăn nắp                                             

                     Tiêu chuẩn:      - Mối ghép đều và thẳng, mặt dưới tấm tôn ghép phải

                                                 phẳng, không được gập ghềnh tránh bị thụng mí và

                                                 bị cấn dấu, lòi mí                                             

                                              - Tránh biến dạng vì vết búa

























