NỘI DUNG ÔN TẬP VẬT LIỆU VÀ CÔNG NGHỆ KIM LOẠI

- Trình bày ý nghĩa của các mác thép, mác gang sau? Nêu phạm vi ứng dụng cho từng mác? (1 điểm)

CT31; CT33; CT33n, CT33s; CT34; CT34n, CT34s; CT38; CT38n; CT38s; CT42; CT42n; CT42s; CT51; CT51n; CT61; CT61n

BCT31; BCT33; BCT33n, BCT33s; BCT34; BCT34n, BCT34s; BCT38; BCT38n; BCT38s; BCT42; BCT42n; BCT42s; BCT51; BCT51n; BCT61; BCT61n

CCT31; CCT33; CCT33n, CCT33s; CCT34; CCT34n, CCT34s; CCT38; CCT38n; CCT38s; CCT42; CCT42n; CCT42s; CCT51; CCT51n; CCT61; CCT61n

CD70; CD80; CD80A; CD90; CD90A; CD100; CD110; CD120; CD130;

Thép dụng cụ hợp kim thấp: 130Cr05; 100Cr2; 90CrSi; 130CrW5;

Thép gió: 80W18Cr4Vmo; 90W9Cr4Vmo (Thép gió P9); 85W12Cr3V2Mo; 85W6Mo5Cr4V2; 145W9V5Cr4Mo; 80W18Cr4V2Mo (thép gió P18); 95W9Co10Cr4V2Mo; 150W10Co5V5Cr4Mo; 160W12Co5V4Cr4Mo; 90W18Co5Cr4V2Mo; 130W14Co5Cr14V2Mo; 90W18Co5Cr4V2Mo.

C15; C20; C35; C40; C40A; C45

Thép không gỉ 2 pha: 12Cr13; 20Cr13; 30Cr13 thường dùng trong điều kiện làm việc nặng

Thép làm khuôn ép, ép chảy, đúc áp lực: 30Cr2W8V, 40Cr2W5MoV, 40Cr5W2Vsi.

Thép không gỉ 1 pha ferit: 08Cr13; 12Cr17; 15Cr25Ti

Thép không gỉ 1 pha austenit: 08Cr18Ni10; 08Cr18Ni10Ti, 12Cr18Ni9T

20Cr: trục – bánh răng nhỏ, thấm C, tôi ram thấp

18CrMnTi: trục, bánh răng lớn, thấm C, Tôi ram thấp

40Cr: trục, bánh răng tải trung bình

30CrMnSi: trục, bánh răng tải trung bình

60Si2: các loại nhíp ô tô, các loại lò xo.

- Phân loại sự khác nhau giữa thép cacbon và thép hợp kim

- Nêu ảnh hưởng cơ bản của S, P đến tính chất của thép

- Thế nào gọi là thép cacbon thấp, thép cacbon trung bình, thép cacbon cao?. Cho ví dụ.

- Thế nào là thép hợp kim thấp, thép hợp kim trung bình, thép hợp kim cao? Cho ví dụ.

- Vẽ và thể hiện đầy đủ các thành phần, tổ chức pha trên giản đồ trạng thái Fe – C (Fe3C) phần thép? (2 điểm).

- Sự khác nhau giữa thép và gang?

- Phạm vi ứng dụng của các loại gang như thế nào?

- Giải thích các mác gang: GZ 30-6; GX 15-32; GC 40-8; GC 60-2 ; GX28-48; GX 24-44; GC 40-60; GC 38-17; GC 45-5; GZ 60-3.

- Trình bày khái niệm và mục đích các phương pháp nhiệt luyện kết thúc? (2 điểm)

- Vẽ giản đồ trạng thái Fe-C phần thép (ghi chú đầy đủ các khu vực pha và các điểm tới hạn).

- Trình bày bản chất và cơ tính của các tổ chức 2 pha trên giản đồ trạng thái Fe – C. Trình bày các điểm tới hạn và các chuyển biến trên giản đồ trạng thái Fe – C.

- Vẽ giản đồ trạng thái Fe-C phần Gang (ghi chú đầy đủ các khu vực pha và các điểm tới hạn).

- Trình bày bản chất và cơ tính của các tổ chức 1 pha trên giản đồ trạng thái Fe – C? Trình bày các điểm tới hạn và các chuyển biến trên giản đồ trạng thái Fe – C.

- Thép là gì? Thành phần hóa học thông thường của thép?

- Ảnh hưởng của các nguyên tố hóa học đến cơ tính của thép?

- Trình bày ưu và nhược điểm của thép cacbon?

- Trình bày ảnh hưởng của cacbon và các tạp chất đến cơ tính của thép cacbon? Công dụng của thép theo thành phần cacbon?

- Các loại thép cacbon theo TCVN? Giải thích các mác thép cacbon? Cho ví dụ và giải thích từng loại?

- Các loại thép hợp kim theo TCVN? Giải thích các mác thép hợp kim? Cho ví dụ và giải thích từng loại?

- Gang là gì?  Một số tính chất cơ bản của gang?

- Phân biệt các loại gang xám, cầu, dẻo về tổ chức tế vi, và theo công dụng?

- Nhiệt luyện là gì? Tác dụng của nó đối với chế tạo cơ khí? Phân biệt các phương pháp: nhiệt luyện, hóa nhiệt luyện, cơ nhiệt luyện, nhiệt luyện sơ bộ và nhiệt luyện kết thúc.

- Các chuyển biến pha của Ostenit khi làm nguội đẳng nhiệt và làm nguội liên tục với tốc độ nhanh. Bản chất cuả các tổ chức: peclit, xoocbit, trustit, bainit và mactenxit?

- Các giai đoạn chuyển biến xảy ra khi ram (thép 0,8%C đã tôi)

- Định nghĩa các phương pháp nhiệt luyện sơ bộ? Mục đích của từng phương pháp?

- Định nghĩa các phương pháp nhiệt luyện kết thúc? Mục đích của từng phương pháp?