# PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN MAY TỐI ƯU THỰC HIỆN ĐƯỜNG MAY MŨI THOI TRÊN VẢI DỆT KIM

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Với các tính chất sử dụng đặc trưng như độ đàn hồi, xốp, thoáng khí, vải dệt kim thường được ứng dụng để sản xuất hàng may mặc, gồm 5 loại mặt hàng chính như: hàng mặc lót, hàng mặc ngoài, bít tất, găng tay, khăn, mũ và sản phẩm trang trí  [1, 2].

Do đặc điểm cấu tạo và tính chất, vải dệt kim được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là các sản phẩm may mặc như áo T-Shirt, Polo-Shirt, Hi-neck, quần áo thể thao,… Đặc điểm chung của nhóm sản phẩm này là tiếp xúc trực tiếp với bề mặt cơ thể nên yêu cầu vải và đường may phải mềm mại, thoáng mát, thấm hút mồ hồi đem lại tính tiện nghi cho người mặc trong quá trình sử dụng. Do đặc điểm của vải dệt kim là có độ co giãn lớn nên để liên kết các chi tiết của sản phẩm may thường sử dụng các đường may mũi xích [3]. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ và sử dụng của sản phẩm, vể kết cấu may, trong các sản phẩm này vẫn phải sử dụng một số đường may mũi thoi như: đường diễu nẹp, đường tra cổ, đường diễu nách, đường may túi, xẻ tà áo, v.v... Khi thực hiện đường may mũi thoi trên vải dệt kim nói chung và vải đan ngang một mặt phải nói riêng, sự không tương thích về độ co giãn giữa vải và đường may là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng đứt chỉ, phá hủy đường may trong quá trình sử dụng sản phẩm làm giảm độ bền sử dụng của đường may và sản phẩm.

Kinh nghiệm sản xuất công nghiệp cho thấy, khi may vải dệt kim, một trong những hiện tượng phổ biến gây lỗi ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm may là việc lựa chọn các thông số công nghệ may và đặc biệt là việc lựa chọn chủng loại và chi số của chỉ may, kích thước kim và hình dạng đầu mũi kim chưa phù hợp với độ dày, cấu trúc và tính chất cơ lý của vải may.

Trong phạm vi nghiên cứu được trình bày trong sáng kiến này, tác giả tập trung nghiên cứu ảnh hưởng đồng thời của hai yếu tố công nghệ may quan trọng nhất đến độ bền đường may trên vải dệt kim là mật độ mũi may và cặp chi số kim-chỉ may. Từ đó đề xuất các biện pháp công nghệ may tối ưu nhằm nâng cao độ bền đường may.

2. NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Vải:

Vải dệt kim có các tính chất đặc trưng như : tính tuột vòng, cuộn quăng mép và tính đàn hồi.

Vải sử dụng trong nghiên cứu là vải dệt kim  Single Jerseys thành phần 100% cotton do công ty Đại Hồng Thái TP. HCM sản xuất và may áo T-Shirt xuất sang thị trường Nhật Bản. Thông số kỹ thuật của vải được trình bày trong bảng 1.

Bảng 1. Thông số kỹ thuật của vải thí nghiệm

| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| --- | --- |
| Khổ rộng | 171,9 cm |
| Thành phần vải | 100% cotton |
| Kiểu dệt | Single Jersey |
| Khối lượng | 126,4 g/m2 |
| Độ dày | 0,6 mm |
| Mật độ hàng vòng | 225 vòng/10cm |
| Mật độ cột vòng | 163 vòng/10cm |
| Độ nhỏ sợi | 42,2 Ne |

- Chọn chi số kim – chi số chỉ:

Đối với vải dệt kim khi thực hiện đường may trên máy một kim cần phân biệt thành 2 nhóm đường may:

+ Nhóm đường may kết cấu: chọn kim có chi số không nên lớn hơn chi số 12 hệ Singer, một số trường hợp sử dụng loại kim chi số 10 tương ứng với chỉ có chi số sợi là Nm 50/3 và 60/3.

+ Nhóm đường may trang trí: chọn kim may có chi số 14, 16 tương ứng với chỉ có chi số sợi là Nm 30/3, 40/3, trường hợp đặc biệt có thể chọn tới kim chi số 18, 19 tương ứng với chỉ Nm 20/3.

Bảng 2.  Bảng thông số kim và chỉ  tương ứng dùng may vải dệt kim như sau:

| Chi số chỉ | 60/3 | 50/3 | 40/3 | 30/3 | 20/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chi số kim | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Đường may kết cấu |  |  | Đường may trang trí |  |  |

-Kim may: kim may vải dệt kim là kim may chuyên dụng Organ SES đầu tròn, đây là loại kim đặc biệt để may vải dệt kim. Sử dụng kim may đầu tròn nhằm tránh làm bể vải, ảnh hưởng đến kết cấu và độ bền của sản phẩm.

-Chỉ: Chỉ có thành phần nguyên liệu 100% PET, xe 3, hướng xoắn Z [3]. Hiện nay, tại thị trường Việt Nam sản phẩm dệt kim các công ty may mặc thường sử dụng chỉ  do công ty Coast Total Phong Phú sản xuất với thành phần nguyên liệu như trên. Đây là loại chỉ đáp ứng  rất tốt yêu cầu và giá cả hợp lý.

- Thiết bị thí nghiệm:

+ Sử dụng máy may một kim mũi thoi của hãng Juki ký hiệu DDL-8700-7 chuyên dụng thực hiện các đường may trên vải dệt kim đan ngang một mặt phải.

+ Sử dụng máy nén thủng của hãng James Heal sản xuất tại Anh tại Phòng thí nghiệm cơ lý của Phân Viện Dệt May thành phố Hồ Chí Minh để đo độ bền đường may.

-  Điều kiện may: Thực hiện đường may mũi thoi thẳng, kết cấu 2 lớp vải trên máy may 1 kim mũi thoi. Với tốc độ may: 3000 vòng/phút.

2.2. Phương pháp xác định:

Bảng 3. Khoảng biến thiên (biến thực và mã hóa) của các yếu tố công nghệ may

| Các yếu tố | Giá trị các yếu tố |  |  |  |  | Khoảng biến thiên (Xj) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mật độ mũi may X1 (mũi/cm) | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 0.5 |
| Cặp yếu tố X2 : Chi số chỉ - Chi số kim (Nm) | 60/3 10 | 50/3 12 | 40/3 14 | 30/3 16 | 20/3 18 | 10/3 2 |

Sau khi thực hiện đường may trên vải dệt kim với cặp chi số kim chỉ và mật độ mũi may như bảng trên với mỗi cặp chi số thực hiện 5 lần để đảm bảo tính tin cậy.

Sau đó những sản phẩm này sẽ dùng máy nén thủng của hãng James Heal để đo độ bền đường may.

Từ đó, ta sẽ xác định độ bền đường may tối ưu trên vải dệt kim.

3. KẾT LUẬN

- Các yếu tố công nghệ may có ảnh hưởng rõ rệt đến độ bền đường may trên vải dệt kim đan ngang một mặt phải gồm: Mật độ mũi may (X1) và cặp chi số kim-chỉ may (X2).

Khi tăng từng yếu tố mật độ mũi may và độ dày của chỉ (chi số chỉ giảm) hoặc giảm đồng thời cả hai yếu tố trên thì độ bền đường may sẽ tăng lên.

- Kết quả nghiên cứu tối ưu hóa sử dụng vải dệt kim Single Jerseys may áo T-Shirt tại tại công ty Đại Hồng Thái thành phố Hồ Chí Minh sao cho độ  bền đường may tốt nhất thu được bộ giá trị thực của các yếu tố công nghệ may như sau:

a) Nhóm đường may kết cấu:

Biến mã hóa: x1= 0, x2 = -1.41.

Biến thực: X1= 4 mũi/cm; X2 = 60/3 – 10.

Độ bền đường may theo hướng hàng vòng Y = 335.7 (kPal).

Độ bền đường may theo hướng cột vòng Y = 474.7 (kPal).

b) Nhóm đường may trang trí:

Biến mã hóa: x1= +1, x2 = 0.

Biến thực: X1= 4.5 mũi/cm; X2 = 40/3 – 14.

Độ bền đường may theo hướng hàng vòng Y = 501.4 (kPal).

Độ bền đường may theo hướng cột vòng Y = 515.5 (kPal).

- Kết quả nghiên cứu thực nghiệm thu được là cơ sở khoa học để đề xuất biện pháp công nghệ may tối ưu nhằm nâng cao giá trị độ bền đường may, đảm bảo chất lượng sản phẩm may trong thực tiễn sản xuất sản phẩm từ vải dệt kim tại công ty Đại Hồng Thái thành phố Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]. Lê Hữu Chiến (2003); Cấu trúc vải dệt kim; Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội.

[2]. Nguyễn Văn Lân (2004), Vật liệu dệt, Nhà xuất bản Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

[3]. Schmetz Needles (1990), Technical Advice for Sewing Textiles.

[4]. Phan Thanh Thảo (2013); Bài giảng Toán ứng dụng trong kỹ thuật dệt may; Trường ĐHBK Hà Nội.

[5]. ISO 13939-2 (1999); Độ bền đường may.

[6]. TCVN 1748-1991 (1991); Vật liệu dệt, Môi trường chuẩn để điều hòa và thử.