| KHOA CN CƠ KHÍ |  | Thời gian thực hiện |  | HÀN BẰNG ĐẤU MÍ (MIG/MAG) |  |  | Lớp | Bài |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Từ : 04/12/18 Đến :04/12/18 |  |  |  |  | 18C1 –CNÔ9 | 7 |
| *Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài học này học sinh có khả năng: *Kiến thức : + Lập được trình tự các bước hàn bằng đấu mí (MIG/MAG). + Trình bày được các dạng sai hỏng khi hàn bằng đấu mí (MIG/MAG). *Kỹ năng : + Chọn được chế độ hàn phù hợp với chiều dày vật liệu . + Hàn bằng đấu mí (MIG/MAG) đúng trình tự các bước, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. *Thái độ : + Hình thành thói quen làm việc theo nhóm, đảm bảo an toàn, tác phong công nghiệp. *NỘI DUNG 1.Chuẩn bị - Thiết bị, dụng cụ: máy hàn CPTX-270, mỏ hàn, dây hàn, khí hàn, kính hàn, bao tay, búa, đe, bàn chải sắt, kiềm cắt… - Phôi liệu: thép tấm 100x40x4 (2 chi tiết/SV). 2.Các bước thực thực hiện( bảng 2.1) BẢNG 2.1: CÁC BƯỚC THỰC HIỆN HÀN BẰNG ĐẤU MÍ (MIG/MAG) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TT | Tên bước |  | Thao tác / động tác |  | Yêu cầu / tiêu chuẩn kỹ thuật | Hình vẽ minh họa |  |  |
| 1 | Chuẩn bị phôi hàn |  | - Nắn thẳng, làm sạch bề mặt phôi. - Cắt phôi theo đúng kích thước bản vẽ. |  | - Đúng kích thước, thẳng, phẳng - Không có bavia, mép hàn sạch |  |  |  |
| 2 | Chọn chế độ hàn |  | - Chọn đường kính dây hàn: 1,4 ÷ 2,0 (mm). - Chọn cường độ dòng điện hàn Ih = 280÷320 (A). - Chọn hiệu điện thế hàn Uh = 22÷39V. - Chọn vận tốc hàn Vh = 20÷25 (m/h). - Chọn tiêu hao khí hàn: 14÷16 (l/ph). - Chọn phương pháp di chuyển mỏ hàn: kéo thẳng hoặc zigzag. |  | - Tra đúng giá trị các thông số theo bảng Chế độ hàn bán tự động liên kết hàn giáp mối trong môi trường khí bảo vệ CO2. |  |  |  |
| 3 | Gá phôi |  | - Đặt hai tấm phôi trên mặt phẳng tạo khe hở 1-2mm. |  | - Đúng vị trí - Đúng khe hở | sn Vaït maët vöøa phaúng. sn Vaït maët vöøa phaúng. |  |  |
| 4 | Hàn đính |  | - Mở máy hàn - Điều chỉnh cường độ dòng điện hàn, hiệu điện thế, khí hàn, dây hàn - Hàn đính |  | - Điều chỉnh các thông số đã tra ở bước 2. - Chú ý hàn thử bên ngoài trước khi hàn. |  |  |  |
| 5 | Thao tác hàn |  | - Phần nhô điện cực : 12-14 mm. - Duy trì hồ quang - Mỏ hàn hợp với hai mặt bên vật hàn một góc 900 - Mỏ hàn hợp với trục đường hàn theo hướng hàn một góc 750 - 850 - Di chuyển mỏ hàn theo đường thẳng |  | - Tầm với điện cực ổn định, đúng tiêu chuẩn - Mỏ hàn nghiêng đúng góc độ - Tốc độ di chuyển que hàn hợp lý. |  |  |  |
| 6 | Kiểm tra |  | - Vệ sinh mối hàn. - Kiểm tra khuyết tật, kích thước. |  | - Không bị khuyết tật. |  |  |  |

3.Các dạng sai hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục

| NGUYÊN NHÂN | # BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC |
| --- | --- |
| #### A. Hàn không ngấu |  |
| - Thao tác và góc nghiêng súng hàn không đúng. - Chiều dài hồ quang dài. - Tốc độ hàn quá nhanh. | - Nghiêng góc độ súng hàn hợp lý. - Giảm chiều dài hồ quang. - Giảm tốc độ hàn. |
| #### B. Mối hàn bị lỗ hơi |  |
| - Thiếu khí bảo vệ. - Nghiêng góc độ súng hàn chưa chính xác. - Tầm với điện cực quá dài. - Chụp khí bị kim loại bắn tóe bám vào. | - Điều chỉnh chính xác lượng khí bảo vệ lấy ra. - Điều chỉnh góc độ súng hàn cho chính xác. - Rút ngắn tầm với điện cực. - Vệ sinh lại chụp khí. |
| #### C. Mối hàn bị lệch đường hàn |  |
| - Tư thế thao tác và quan sát mối hàn bị hạn chế - Biên độ dao động ngang không đều | - Thao tác đúng tư thế, nghiêng góc độ vòi hàn hợp lý để quan sát đường hàn dễ hơn - Dao động lắc ngang đúng biên độ |

4.Thao tác mẫu

+ Thực hiện hàn bằng  đấu mí (MIG/MAG)

5.Tổ chức cho SV làm thử và nhận xét

6.Giao nhiệm vụ, phân công vị trí luyện tập